Магнитоэлектрические эффекты в магнитных эластомерах 
и мультиферроиках на их основе

Макарьин Р.А.1*, Алехина Ю.А.2

1 – студент, 2 – аспирант

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

* e-mail: rodion.makaron@gmail.com

Материалы, обладающие одновременно двумя или несколькими типами упорядочения (ферромагнитным, сегнетоэлектрическим, ферроупругим), называются мультиферроиками. Их свойства позволяют применять эти материалы для создания датчиков и актюаторов различных типов, что делает их крайне интересными и для фундаментальных исследований.

Композитные мультиферроики, обладающие достаточно большим коэффициентом преобразования по сравнению с однофазными мультиферроидными материалами, наиболее часто представляют собой систему механически связанных элементы с различными типами упорядочения. Так, широко известны слоистые мультиферроики на основе эффектов пьезоэлектричества и магнитострикции [1]. К классу мультиферроиков можно отнести и магнитные эластомеры - композиты, в которых ферромагнитные частицы внедрены в упругую матрицу. Свойства таких материалов изменяются под действием магнитного поля, и наоборот. [2-3]. Такое поведение объясняется смещением ферромагнитных частиц в упругой матрице. Под действием магнитного поля частицы стремятся упорядочиться вдоль его направления. Перестроение проводящих частиц приводит, в частности, к проявлению магнитодиэлектрического эффекта – зависимости диэлектрической проницаемости материала от магнитного поля [4]. Добавление сегнетоэлектрических частиц приводит к изменению намагниченности под действием электрического поля – магнитоэлектрическому эффекту [5]. В этом случае упорядочение сегнетоэлектрических частиц в электрическом поле оказывает механическое воздействие на ферромагнитную компоненту, и ход кривой намагничивания изменяется. Приложение внешнего механического давления также может влиять на распределение и взаимодействие частиц наполнителя.

Таким образом, целью данной работы является изучение магнитных и электрических свойств магнитных эластомеров и композитов на их основе, а также исследование зависимости этих свойств от внешнего механического давления.

Для исследования была изготовлена серия образцов на основе магнитного эластомера с частицами железа:

1. Образец магнитного эластомера с 50 масс.% частиц карбонильного железа.

2. Силиконовая пена с эластомером – пористая силиконовая структура, поры которой заполнены магнитным эластомером №1.

3. Сегнетоэлектрическая пена с эластомером – пористая структура из силикона с добавлением 50 масс.% частиц цирконата-титаната свинца, поры которой заполнены магнитным эластомером №1.

Диэлектрическая проницаемость и ее зависимость от магнитного поля (магнитодиэлектрический эффект) полученных образцов были измерены с помощью измерителя параметров RLC-контура Актаком (модель АМ-3016) при комнатной температуре в магнитном поле в диапазоне от 0 до 5 кЭ. в диапазоне от 0 до 100 кПа. Магнитные свойства образцов исследовались при комнатной температуре на вибрационном анизометре в диапазоне магнитного поля ±8 кЭ. Также было исследовано влияние электрического поля на магнитные свойства композитного образца №3. Для это образец помещался между проводящими обкладками, подключенными к источнику высокого напряжения до 5кВ. Петли гистерезиса были измерены при приложении электрического поля и в его отсутствие.

Магнитодиэлектрическийэффект в магнитном эластомере №1 зависел как от магнитного поля, так и от прикладываемого механического давления (рис. 1). Зависимость диэлектрической проницаемости образцов №2 и №3 от внешних воздействий также исследованы в работе.

Рисунок 1. Магнитодиэлектрический эффект при различном механическом давлении для магнитного эластомера с частицами железа (образец №1).

На вибрационном анизометре были измерены петли гистерезиса в отсутствие электрического поля и при приложении напряжения 3 кВ. Обнаружено влияние электрического поля на магнитные свойства сегнетоэлектрической пены, наполненной эластомером (образец №3). В этом образце наблюдалось изменение хода намагничивания, что свидетельствует о наличии обратного магнитоэлектрического эффекта.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-32-00354

Литература:

[1] Magnetoelectric coupling effect in ferroelectric and ferromagnetic hybrid thin films / Hwang S.-O. et.al. // Integrated Ferroelectrics. – 2014. – Vol. 157. – P. 57-62.

[2] Novel highly elastic magnetic materials for dampers and seals: Part I. Preparation and characterization of the elastic materials / S. Abramchuk, E. Kramarenko, G. Stepanov et al. // Polymers for advanced technology. – 2007. – Vol. 18, №11. - p.883–890.

[3] G.S. Russkikh. Computational experimental studies on magnetoelastic effects in a metal filled elastomer / G.S. Russkikh // Procedia Engineering. – 2016. – Vol. 152. – p.620 – 626.

[4] Strong magnetodielectric effects in magnetorheological elastomers / A.S. Semisalova, N.S.

Perov, G.V. Stepanov et al. // Soft Matter. – 2013. – Vol. 9, №47. – p.11318-11324.

[5] Elastically coupled ferromagnetic and ferroelectric microparticles: new multiferroic materials based on polymer, ndfeb and pzt particles / L.A. Makarova, Y.A. Alekhina, A.S. Omelyanchik et al. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2018. - Vol.10, №1016.