Магнитоплазмонный кристалл на основе пермаллоя в качестве высокочувствительного сенсора магнитного поля

Перова Н.Н., Мурзин Д.В., Беляев В.К.

Студент, магистрант

Балтийский федеральный университет, Институт физико-математических наук и информационных технологий, Калининград, Россия;

E–mail: NPerovan@gmail.com

Создание и улучшение параметров высокочувствительных сенсоров магнитного поля является одним из актуальных направлений науки. Такие сенсоры широко используются в приложениях биомедицины. Одним из основных недостатков существующих сенсоров является падение чувствительности при уменьшении размера сенсорного элемента [1, 2]. Одним из вариантов решения данной проблемы является создание сенсора магнитного поля с использованием магнитооптических эффектов, усиленных за счет возбуждения поверхностных плазмон-поляритонов (ППП). Усиление магнитооптических эффектов при возбуждении ППП может быть достигнуто с помощью магнитоплазмонных кристаллов (МПлК), представляющих собой тонкую плёнку ферромагнитного металла, напыленного на субволновую дифракционную решетку.

В работе использовались образцы, изготовленные в лаборатории “Spin Electronics Group” (Технологический университет Тоёхаси, Япония), методом магнетронного распыления Ni80Fe20 (Py) на гладкие кремниевые подложки Sub1 (референсные образцы) и на подложки с дифракционными решетками Sub2 и Sub3. Дифракционные решетки на подложках Sub2 и Sub3 имеют следующие параметры: периоды d2 = 320 нм и d3 = 740 нм, высоты профиля h1 = 20 нм и h2 = 100 нм. Толщины слоев Py на подложках составляли 100 нм и 130 нм. Аттестация образцов была выполнена методом атомно-силовой микроскопии.

Исследование оптических и магнитооптических свойств образцов проводилось методом частотно-угловой спектроскопии коэффициента отражения в геометрии экваториального магнитооптического эффекта Керра (ЭМоЭК). Спектры коэффициента отражения R0(λ) были измерены при модуляции светового пучка оптомеханическим прерывателем с частотой 235 Гц. Спектры ЭМоЭК были измерены в модулирующем магнитном поле с напряжённостью 100 Э и частотой осцилляций 67 Гц. Значение ЭМоЭК рассчитывалось как δ (λ) =(R(+H) - R(-H))/R0= ∆R/R0. Световой луч был сфокусирован в пятно размером 1 мм2, угол падения составлял 680 [3]. Полученные данные приводились в графический вид, представленный на рис.1.а. на примере образецца Sub2//Py(100 нм).

Рис. 1. а) Спектр отражения - R (λ) (пунктирная линия) и спектр ЭМоЭК - δ (λ) (сплошная линия). Мелко-штрихованные линии показывают значения ЭМоЭК в узком спектральном диапазоне Δδ и спектральную ширину резонанса ЭМоЭК Δλres; б) Полевые зависимости SNRAC для исследуемых образцов. Кривые с кругами соответствуют образцам с подложкой Sub1, треугольники - Sub2 и квадраты - Sub3. Заполненные символы - толщина пермаллоя 100 нм, пустые – 130 нм. Пунктирными линиями показаны значения диапазона магнитного поля ∆HAC, с максимальной разницей отношения сигнал/шум ∆SNRAC

На резонансной длине волны, соответствующей максимальному сигналу ЭМоЭК, были измерены зависимости магнитооптического отклика от напряженности внешнего переменного магнитного поля, ΔR(HAC). Отношение сигнал-шум было рассчитано по формуле SNRAC = ΔR(HAC)/σ, где σ - среднее квадратичное отклонение шума, измеренное на резонансной длине волны в магнитном поле насыщения. Чувствительность была рассчитана как ΔHAC/ΔSNRAC, где  ΔSNRAC - разница значений отношения сигнал/шум на границах выбранного диапазона поля ΔHAC.

За счет возбуждения ППП на резонансных длинах волн, ЭМоЭК усиливается в 35,4 и 54,3 раз для образцов на подложках Sub2 и Sub3, соответственно, в сравнении с референсными образцами. При этом, образцы на подложке Sub2 выходят в насыщение в меньшем модулирующем поле и значение SNRAC у них выше.

В данной работе продемонстрирована возможность использования МПлК на основе пермаллоя в качестве высокочувствительного сенсора магнитного поля. Проведенные исследования позволили рассчитать чувствительность и локальность измерения напряженности постоянного магнитного поля для рассмотренных образцов. Оптимальным для применения в качестве сенсора магнитного поля оказался образец с составом Sub2//Py(100 нм). Используя данный образец в качестве сенсорного элемента можно достичь чувствительность 4,4*10-5 Э в модулирующем поле 5,3 Э.

Литература

1. Ripka P. and Janosek M., «Security applications of magnetic sensors», IEEE Sens. J. vol. 10, pp. 1108, 2010.

2. Grigorashvili Yu.E., Ichkitidze L.P., Volik N.N., «Magnetomodulation sensor of a weak magnetic field based on HTS (Bi, Pb) 2Sr 2Ca 2Cu 3O x ceramics », Physica C, vol. 435, pp. 140, 2006.

3. Grunin A., Chetvertukhin A., Dolgova T., Ezhov A., Fedyanin A.A., «Magnetoplasmonic crystals based on commercial digital discs», Appl Phys Lett., vol. 113, pp. 17A946, 2013.