Магнитные свойства людвигитов Mn2CuBO5 и Mn2.25Co0.75BO5

Даниил Владимирович Попов

Студент Казанского Федерального Университета, Казань, Россия

E-mail: kazan-city.dvpopoff@yandex.ru

Оксибораты с общей формулой M122+M23+BO5, где М1 и М2 — ионы металла, принадлежат к семейству людвигитов. Элементарная ячейка данных соединений содержит 4 формульные единицы, а ион металла находится в октаэдрическом кислородном окружении. Так как ионы двухвалентного и трехвалентного металла занимают четыре неэквивалентные позиции в элементарной ячейке, в людвигитах наблюдаются различные магнитные состояния, распределение зарядовой плотности, структурные и магнитные переходы [1, 2].

В данной работе изучались магнитные свойства кристаллов бимагнитных людвигитов, в которых соотношение магнитных элементов Mn:Co-3:1 и Mn:Cu-2:1. Образцы имели форму вытянутых многогранных призм (иголки). Кристаллографическая ось а была направлена вдоль иголки. Измерения намагниченности были поведены на установке PPMS-9 в магнитных полях до 1Тл в температурном диапазоне 2-300 К в режимах охлаждения в нулевом магнитном поле (ZFC) и в магнитном поле (FC) в двух ориентациях: ось а параллельна и перпендикулярна магнитному полю. Температурные зависимости  магнитной восприимчивости исследуемых образцов показаны на рисунке 1.  Кривые магнитных восприимчивостей не совпадают в режимах ZFC и FC ниже 61К  для Mn2.25Co0.75BO5 и 77К для Mn2CuBO5. Полученные константы Вейса Θ ≈ -125К для Mn2.25Co0.75BO5 и -155K для Mn2CuBO5, что говорит о наличии антиферромагнитных корреляций в данных образцах. Несмотря на отрицательные значения Θ в кобальтовом образце Mn2.25Co0.75BO5 регистрируется петля, имеющая ферромагнитный характер (см. рис.1. а). Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-02-00953.

Рис.1. Температурная зависимость магнитной восприимчивости для: 
а) Mn2.25Co0.75BO5  и b) Mn2CuBO5  для магнитного поля, направленного вдоль оси а

[1] Crystal structure and magnetic properties of Mn substituted ludwigite Co3O2BO3 / Yu. V. Knyazev, N. B. Ivanova, N. V. Kazak, M. S. Platunov, L. N. Bezmaternykh, D. A. Velikanov, A. D. Vasiliev, S. G. Ovchinnikov, G. Yu. Yurkin // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2012, 324, p. 923–927

[2] Magnetic structure of Cu2MnBO5 ludwigite: thermodynamic, magnetic properties and neutron diffraction study/ E. Moshkina, C. Ritter, E. Eremin, S. Sofronova, A. Kartashev, A. Dubrovskiy and L. Bezmaternykh // J. Phys. Condens. Matter. 2017, 29, p. 245801.