# Электронно-транспортные и магнитные свойства сплавов системы

# Co2YSi (Y=Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni)

## Коренистов П.С.1, 2, Семянникова А.А.2, Перевозчикова Ю.А.2

Студент (магистр)

1 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Физико-технологический институт, г. Екатеринбург, Россия

2 Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, 
г. Екатеринбург, Россия

E-mail: korenistov1995@mail.ru

Существуют интерметаллические соединения с общей формулой X2YZ (X и Y – 3d металлы, Z – s, p элементы Периодической таблицы), называемые сплавами Гейслера. Данные соединения обладают множеством полезных функциональных свойств, таких как эффект памяти формы, магнитокалорический эффект, гигантское магнитосопротивление и т.п. [1].

В работе [2] в соединении Co2FeSi наблюдалась высокая спиновая поляризация носителей заряда. В работе [3] показано, что при варьировании Y- и/или Z-компоненты в сплавах Co2YAl и Co2FeZ, происходят изменения в электронной зонной структуре вблизи уровня Ферми. Это, в свою очередь, находит отражение в изменении их магнитных характеристик и электронно-транспортных свойств. Поэтому представляет интерес проследить за изменением в поведении электронно-транспортных свойств сплавов системы Co2YSi при Y = Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni. Это и легло в основу данной работы, цель которой – изучение магнитных свойств и эффекта Холла в сплавах Гейслера Co2YSi при низких температурах.

Эффект Холла и намагниченность сплавов Гейслера Co2YSi исследованы при температурах Т = 4.2 K и в полях до 100 кЭ. Показано, что при переходе от Co2TiSi к Co2NiSi, наблюдаются существенные изменения намагниченности, знака и величины коэффициента нормального эффекта Холла, значений коэффициента аномального эффекта Холла и остаточного сопротивления, типа и концентрации носителей заряда и их подвижностей, наблюдается степенная зависимость коэффициента аномального эффекта Холла от остаточного электросопротивления с показателем степени k = 3.1, что не соответствует существующим теоретическим представлениям, но коррелирует с экспериментальными данными, полученными на подобных системах сплавов Гейслера.

Работа выполнена в рамках государственного задания МИНОБРНАУКИ России (тема «Спин», № АААА-А18-118020290104-2) при частичной поддержке РФФИ (проекты № 18-02-00739 и № 18-32-00686), Комплексной программы УрО РАН (проект № 18-10-2-37) и Правительства Российской Федерации (постановление № 211, контракт № 02.A03.21.0006).

Литература

- Tanja Graf, Claudia Felser, Stuart S.P. Parkin, Progress in Solid State Chemistry 39, 1 (2011) DOI: 10.1016/j.progsolidstchem.2011.02.001.

- D. Bombor, C.G.F. Blum, O. Volkonskiy, S. Rodan, S. Wurmehl, C. Hess, B. Buchner,  Physics Review Letter 110, 066601 (2013) DOI: 10.1007/s10948-017-4206-2.

- V.V. Marchenkov, Yu.A. Perevozchikova, N.I. Kourov, V.Yu. Irkhin, M. Eisterer, T. Gao. JMMM 459, (2018) P. 211.DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.11.019.