Магнитные свойства нового кирального 2D магнетика теллурата марганца-олова

Бухтеев К.1, Налбандян В.2, Евстигнеева М.2, Комлева Е.3, Стрельцов С.3, Курбаков А.4, Кучугура М.4, Зверева Е.1

Студент

1Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия

2Химический факультет Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, 344090 Россия

3Институт физики металлов, Екатеринбург, 620990, Россия

4Петербургский институт ядерной физики - НЦР Курчатовский институт, Гатчина, 188300, Россия

E–mail: bukhteev.ki14@physics.msu.ru

Скирмионы являются одним из возможных решений, описывающих равновесные магнитные конфигурации в магнитных и антиферромагнитных веществах. Впервые, прямые доказательства формирования таких вихревых фаз (особых фаз магнитного упорядочения) были зарегистрированы в киральных магнетиках, число которых крайне ограничено. В настоящей работе впервые исследованы статические и динамические магнитные свойства нового слоистого (квазидвумерного) кирального магнетика, теллурата MnSnTeO6 как экспериментально (методами измерения намагниченности, теплоемкости, диэлектрической проницаемости, нейтронной дифракции и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)), так и теоретически (посредством первопринципных расчетов методом функционала плотности). По результатам порошкового нейтронного дифракционного исследования установлено, что MnSnTeO6 кристаллизуется в тригональную пространственную группу P321 с треугольной сверхструктурой магнитных ионов в слое. Магнитная восприимчивость и удельная теплоемкость обнаруживают установление антиферромагнитного порядка при TN~ 9.8 К, что подтверждается низкотемпературными нейтронными данными. В то же время, термодинамические параметры (магнитная восприимчивость и удельная теплоемкость) демонстрируют дополнительную аномалию на температурных зависимостях (T) и Cp(T) при T* ~ 4.9 K, которая имеет характер фазового перехода 1-го рода, но, как показали нейтронографические исследования, не может быть связана с изменением структуры. Для углубленного исследования нового соединения были проведены измерения методом ЭПР и выполнены теоретические расчеты. Установлено, что основное состояние MnSnTeO6 стабилизируется семью основными обменными параметрами, предложена возможная модель спиновой конфигурации в удовлетворительном согласии с данными нейтронной дифракции.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 18-02-00326, 18-12-00375. Теоретические расчеты поддержаны грантом РНФ 17-12-01207.