Динамика намагниченности в многослойных структурах TbCo/FeCo

под действием фемтосекундного оптического возбуждения.

Гапонов М.С

Аспирант

Ильин Н.А

Научный сотрудник

Брехов К.А

Младший научный сотрудник

Российский технологический университет (МИРЭА),

Физико-технологический институт, Москва, Россия

E-mail: gaponov.m.s@yandex.ru

Одной из наиболее актуальных задач современной науки является исследование сверхбыстрых процессов в магнетизме. Интерес к данному направлению обусловлен, прежде всего, перспективами создания сверхбыстрой магнитной записи и сверхбыстрых спинтронных устройств [1]. Исследование процессов, затрагивающих электронную, спиновую и решеточную подсистемы материалов, которые могли бы использоваться в этой области, является первоочередной задачей. В настоящее время, одним из передовых методов воздействия, является накачка-зондирование короткими (фемтосекундными) оптическими импульсами, что позволяет проводить измерения на временном разрешении в десятки фемтосекунд, при этом оказывая довольно сильное воздействие на образец. Все это позволяет взаимодействовать на магнитную подсистему, вызывая сверхбыстрое размагничивание, в некоторых случаях с последующей прецессией и даже обращением намагниченности [2,3].

В металлах, из-за большого оптического поглощения, в первую очередь происходит размагничивание, в результате нагрева материала. Поэтому, одной из задач является поиск материалов, в которых когерентные спиновые процессы возбуждаются без нагрева, что позволит сильно повысить энергоэффективность. Возможными кандидатами являются слабо поглощающие материалы, например, феррит-гранаты [4]. Но набор таких материалов и спектр их функциональных возможностей ограничен. Однако в работах [5,6] было показано, что короткие лазерные импульсы могут вызывать нетепловую переориентацию спинов в антиферромагнитных (АФМ) материалах гораздо быстрее, чем в ферромагнитных (ФМ). На основе этого, в работе [7] были созданы ФМ/АФМ гетероструктуры с обменным взаимодействием и показано, что в таких структурах эффективность возбуждения спиновой прецессии существенно выше, чем в чистом ФМ материале. Исходя из всего этого, в данной работе были проведены экспериментальные исследования динамики намагниченности гетероструктуры TbCo2/FeCo, возбуждаемой лазерными импульсами длительностью 35 фс. Исследования были проведены в двух типичных геометриях с ориентацией намагничивающего поля перпендикулярно и параллельно оси легкого намагничивания. Полученные результаты демонстрируют не только сверхбыстрое размагничивание, но и сверхбыстрое изменение магнитной анизотропии, наведенной в процессе изготовления исследуемой гетероструктуры, что может представлять интерес для оптического управления ориентацией намагниченности.

Литература.

1.	Sander D., Valenzuela S.O., Makarov D., Marrows C.H., Fullerton E.E., Fischer P., McCord J., Vavassori P., Mangin S., Pirro P., Hillebrands B., Kent A.D., Jungwirth T., Gutfleisch O., Kim C.G., Berger A. // J. Phys. D. Appl. Phys. 2017. Vol. 50, № 36. P. 363001.

2.	Beaurepaire E., Merle J.-C., Daunois A., Bigot J.-Y. // Phys. Rev. Lett. 1996. Vol. 76, № 22. P. 4250–4253.

3.	Kirilyuk A., Kimel A. V., Rasing T. // Rev. Mod. Phys. 2010. Vol. 82, № 3. P. 2731–2784.

4.	Stupakiewicz A., Szerenos K., Afanasiev D., Kirilyuk A., Kimel A. V. // Nature. 2017. Vol. 542, № 7639. P. 71–74.

5.	Kimel A. V., Kirilyuk A., Tsvetkov A., Pisarev R. V., Rasing T. // Nature. 2004. Vol. 429, № 6994. P. 850–853.

6.	Kimel A. V., Kirilyuk A., Usachev P.A., Pisarev R. V., Balbashov A.M., Rasing T. // Nature. 2005. Vol. 435, № 7042. P. 655–657.

7.	Ma X., Fang F., Li Q., Zhu J., Yang Y., Wu Y.Z., Zhao H.B., Lüpke G. // Nat. Commun. 2015. Vol. 6, № 1. P. 8800.