Исследование искажений формы колебаний доменных границ в переменном магнитном поле в тонких слоях ферритов-гранатов

Высокова Е.В.1, Мехоношин Д.С. 2, Памятных Л.А. 3

1студент, 2младший научный работник, 3к.ф.-м.н., зав.лаборатории

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, 
Институт естественных наук и математики, Екатеринбург, Россия
E–mail: dmitry.mehonoshin@urfu.ru

В работе [1] был обнаружен эффект асимметричности колебаний доменных границ (ДГ) в монокристаллах ферритов-гранатов в переменном гармоническом магнитном поле, который проявлялся в искажении формы колебаний ДГ по сравнению с синусоидальной. В данной работе наблюдаемые визуально искажения формы колебаний ДГ описаны количественно с использованием анализа гармонических искажений [2].

В работе колебания ДГ исследованы в монокристаллической пластине-(111) феррита-граната (TbErGd)3Fe5O12, помещенной в переменное магнитное поле H(t)=H0sin2πft, перпендикулярное плоскости образца. Доменная структура образца выявлялась с помощью магнитооптического эффекта Фарадея в режиме контраста доменных границ, что позволяло определять изменение координат ДГ  с течением времени с применением стробоскопической методики. В качестве меры отличия формы колебаний ДГ от синусоидальной использовался коэффициент гармонических искажений, который определялся как отношение среднеквадратического значения всех гармоник искаженного сигнала, кроме первой, к значению амплитуды первой (основной) гармоники [2]:

K=A22+A32+…A1.                                               (1)

На рисунке 1а приведены типичные зависимости координат двух соседних ДГ от времени в процессе их колебаний при частоте магнитного поля f=100 Гц и амплитуде H0=16,6 Э. Явно видно отличие формы колебаний от синусоидальной. С помощью применения быстрого преобразования Фурье был получен спектр колебания ДГ ( рисунок 1б). Помимо основной частоты в спектре присутствуют высшие гармоники, что позволяет определить коэффициент гармонических искажений.

На рисунке1в приведена зависимость рассчитанного коэффициента гармонических искажений K от амплитуды поля H0 при постоянной частоте f=100 Гц. Видно, что для трёх разных ДГ при увеличении амплитуды поля коэффициент нелинейных искажений возрастает, что соответствует наблюдаемому усилению искажения формы колебаний ДГ. Коэффициент гармонических искажений К с увеличением частоты поля линейно уменьшается (рисунок 1г) .

Таким образом, в монокристаллической пластине феррита-граната в гармоническом магнитном поле численно охарактеризована величина искажения формы колебаний доменных границ. Показано, что с увеличением амплитуды магнитного поля увеличивается искажение формы колебаний, а с увеличений частоты форма колебаний приближается к синусоидальной.

Рис. 1. а) Зависимости координат соседних доменных границ от времени в гармоническом поле частотой f=100 Гц и амплитудой 16,6 Э; б) спектр колебания доменной границы 1; в) зависимость коэффициента гармонических искажений колебаний доменных границ от амплитуды магнитного поля при частоте 100 Гц; г) зависимость коэффициента гармонических искажений колебаний доменных границ от частоты при амплитуде поля H0=16,5 Гц;

Работа выполнена в рамках базовой части госзадания Министерства науки и высшего образования РФ (проект № 3.6121.2017).

Литература

- Асимметричность колебаний доменных границ в гармоническом и импульсном магнитных полях в кристаллах ферритов-гранатов с дрейфом полосовой доменной структуры / Л.А. Памятных, Д.С. Мехоношин, С.Е. Памятных, Л.Ю. Агафонов, М.С. Лысов, Г.А. Шматов // Физика твёрдого тела. 2019. Т.61, №3. С. 483–492.

- Справочник по радиоэлектронным устройствам. В 2-х т. Под ред. Д. П. Линде. Москва: Энергия, 1978.