Исследование ядерной магнитной релаксации н-гексана в модифицированном катионами Al13 (Al-pillared) монтмориллоните

Егорова Алина Сергеевна

студент

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,

институт физики, Казань, Россия

E–mail: alina_5945@mail.ru

Природные глинистые минералы сами по себе обладают низкой каталитической активностью, но внедрение поливалентных олигокатионов металлов в межслоевое пространство кристаллической структуры существенно улучшает текстурные, термические и каталитические свойства. Один из перспективных методов модифицирования глинистых минералов – пилларинг процесс (pillaring). В ходе этого процесса межслоевое пространство кристаллической структуры стабилизируется сложным комплексом типа [Me13О4(ОН)24(Н2О)12]7+ (Me = Al, Fe,…). Модифицированные таким образом глинистые минералы, в частности, монтмориллонит, рассматриваются как перспективные катализаторы в нефтехимической промышленности.

Широкие возможности метода ЯМР позволяют из анализа времен спин-спиновой и спин-решеточной релаксации жидкости в пористой среде определить молекулярную подвижность жидкости в слоистых силикатах [1], степень связи молекул жидкости с кристаллической решеткой монтмориллонита [2], детально исследовать состояние и поведение жидкости в глинистых минералах различного происхождения [3,4].

В данной работе методом двумерной ЯМР-релаксометрии исследовались корреляции ядерной магнитной спин-спиновой (Т2) и спин-решеточной (Т1) релаксации адсорбированного н-гексана в пористой среде модифицированного (pillared) монтмориллонита, а также идентифицировались объемы пористой среды, в которых адсорбируется н-гексан. Было показано, что н-гексан в пористой среде модифицированного (pillared) монтмориллонита абсорбируется в первую очередь в микропорах с характерным размером пор 1.0-1.5 нм, затем в мезопорах (2.0 - 50 нм) и макропорах (более 100 нм). Были получены характерные времена магнитной релаксации н-гексана для микропор: Т1 = 2.0±0.2 мс, Т2 = 0.100±0.01 мс; для мезопор: Т1 = 2.0±0.2 мс, Т2 = 0.8±0.2 мс и для макропор: Т1 = 6.0±2.5 мс, Т2 = 3.0±1.5 мс.  Таким образом, полученные результаты о реальном поведении органических молекул в микро-мезопористых катализаторах способствует пониманию и моделированию каталитических процессов, в частности гидроизомеризации н-алканов, актуальных для повышения октанового числа топлив.

Автор выражает благодарность научному руководителю к.ф.-м.н., доц. Савинкову А.В. и научному консультанту к.х.н., доц. Шинкареву А.А. за совместную плодотворную работу и консультации.

[1] Carr H.Y., Purcell E.M. Effects of diffusion on free precession in Nuclear Magnetic Resonance experiments // Phys. Rev. 1954. V.94. P.630.

[2] Вашман А.А., Пронин И.С. Ядерная магнитная релаксация и ее применение в химической физике. М.: Наука. 1979. 234 с.

[3] Эрих В.Н. Химия нефти и газа. Л.: «Химия». 1979. 284 с

[4] Сулейманова Е.А. Исследование методом ЯМР влияния активации на гидратационные свойства бентонита. Дипломная квалификационная работа. КФУ. Казань. 2010.