О корреляции структурных и магнитных свойств легированных манганитов лантанов La1-xAxMnO3 (A=Ca, Sr)

Пчелина Д.И.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: di.pchelina@physics.msu.ru

Перовскиты представляют собой особый класс веществ, привлекший в последние годы пристальное внимание широкого круга исследователей. Характерная особенность этих материалов – сильная зависимость свойств от состава, изменение которого  приводит к структурным и магнитным преобразованиям. Изменение относительного содержания катиона A и лантана в исследуемых системах La1-xAxMnO3 приводит к изменению соотношения между ионами Mn3+-Mn4+ и влияет на все основные свойства манганитов. Выявление фазового расслоения открывает новые свойства манганитов, и новые возможности их применения.

В работе проведено исследование легированных манганитов лантана La1-xAxMnO3 (A = Ca, Sr) нестехиометрического  и стехиометрического составов с использованием мёссбауэровской спектроскопии и магнитных измерений в широком диапазоне температур. Было установлено, что образцы неcтехиометрического состава являются однофазными. В образцах стехиометрического состава было выявлено фазовое расслоение, представляющее собой смесь орторомбических фаз PnmaI, PnmaII и PnmaII* с различным соотношением их вкладов и отличающихся по своей структуре.

При низких температурах мёссбауэровские спектры всех исследуемых образцов демонстрируют релаксационный характер, что может быть связано с наличем малоразмерных магнитных кластеров в структуре. Аналогичные кластеры в системах легированных манганитов лантана были обнаружены в работах [1, 2]. Выявлена зависимость размеров кластеров от легирующего элемента.

Данные, полученные в ходе проведения магнитных исследований, коррелируют с результатами  анализа мессбауэровских измерений. В работе проводится сравнение двух исследуемых систем La1-xAxMnO3 (A=Ca, Sr).

Литература

1.	B. Hannoyer, et al. Colossal magnetoresistance and hyperfine interactions in iron-doped La0.75Ca0.25MnO3 // Phys. Rev. B. 2000. 61, p. 9613–9620.

2. 	J.M. De Teresa, et al. Evidence for magnetic polarons in the magnetoresistive perovskites // Nature. 1997. 386, p. 256–259.