Рентгеноструктурные и мёссбауэровские исследования

монокристаллов на основе тригональных ферроборатов

Снегирёв Н.И1., Селезнева К.А. 1, Могиленец Ю.А. 1, Смирнова Е.С.2, Старчиков С.С. 2

студент, ст. преп., аспирант, м.н.с., с.н.с.

1ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского», ФТИ, Симферополь, Россия

2 ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E-mail: niksnegir@yandex.ru

Ферроборат FeBO3 – известный материал, который имеет ряд перспективных высокотехнологичных приложений. Предложенный нами модернизированный раствор-расплавный метод позволяет получать высококачественные монокристаллы FeBO3 [1], которые являются ключевым элементом в монохроматорах при проведении экспериментов по ядерно-резонансному рассеянию с использованием синхротронного излучения [2].

Изоморфное замещение части ионов железа в матрице FeBO3 атомами других металлов позволяет создать кристаллы с отличными от «чистого» ферробората свойствами. В частности, с помощью внедрения в структуру диамагнитных ионов галлия можно целенаправленно понижать значение точки Нееля, оптимизируя параметры работы таких монохроматоров.

В данной работе в результате ростовых экспериментов раствор-расплавным методом синтезирована серия монокристаллов Fe1-xGaxBO3. Кристаллы представляли собой базисные пластинки с линейными размерами до 5-7 мм и толщиной до 0.06-0.09 мм.

Методом  рентгеноструктурного анализа определена и уточнена структурная модель монокристаллов Fe1-xGaxBO3. Получены мёссбауэровские спектры (см. Рис. 1) и определены параметры сверхтонкой структуры монокристаллов ферро-галло-боратов. Установлено, что при фиксированной температуре спектр состоит из магнитной компоненты (секстета), которая с увеличением концентрации диамагнитной примеси трансформируется в парамагнитный дублет. Обнаружено, что образцы Fe1-xGaxBO3 с концентрацией галлия x ≥ 0.82 не обладают магнитным упорядочением во всем исследованном диапазоне температур (10-300 К).

|  | x=0.00 |  | x=0.32 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x=0.03 |  | x=0.69 |
| Рис. 1. Мёссбауэровские спектры монокристаллов Fe1-xGaxBO3, полученные при Т=300К |  |  |  |

Подобные материалы представляют значительный интерес и могут найти уникальное применение в синхротронных технологиях третьего и четвертого поколения.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Совета Министров РК, № 18-42-910008 «р_а», и РФФИ, №18-32-00210 «мол_а» (модернизация лабораторной ростовой установки), а также Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” в части мёссбауэровской спектроскопии и рентгеновских исследований.

Авторы выражают благодарность М.Б. Стругацкому, С.В. Ягупову,                            О.А. Алексеевой и И.С. Любутину за значительную помощь в проведении работы.

Литература

- Yagupov S. et al. Development of synthesis technique and characterization of high-quality iron borate FeBO3 single crystals for applications in synchrotron technologies of a new generation // Cryst. Growth Des. 2018. №18 (12).  p. 7435-7440.

- Potapkin V.  et al. The 57Fe Synchrotron Mossbauer Source at the ESRF // J. Synchrotron Rad. 2012. №19. p. 559-569.