Фоточувствительный сенсор для ближнего инфракрасного диапазона на основе InP/InGaAs фотокатода

Смирнов К.Я.

Аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: konstantinsmirnov10@gmail.com

В настоящее время наблюдается потребность в создании гибридных телевизионных модулей ближнего инфракрасного диапазона для комплексов слежения и обнаружения целей. Основной составляющей таких модулей является фотоэлемент, чувствительный в спектральном диапазоне 0.9–1.7 мкм. Для обеспечения высоких технических параметров, необходимых в системах специального назначения, в качестве фотоэлемента может быть использован сенсор на основе гибридной технологии, которая предполагает реализацию в одном вакуумном объёме системы катод-анод, с приложением между ними высоких ускоряющих напряжений [1]. Предложенная конструкция фотодетектора позволяет за счет внутреннего усиления получить уровень чувствительности в заданном спектральном диапазоне при низком уровне шумов выше, чем у различных итераций твердотельных InGaAs–структур, используемых в существующих приборах.

Целью работы явилась разработка и реализация фоточувствительного сенсора с InP/InGaAs гетероструктурой в качестве фотокатода и электронно-чувствительной ПЗС в качестве преобразователя фотоэлектронов – анода.

Усиление прибора достигается путем приложения больших напряжений на участок катод–анод (детектор фотоэлектронов), что позволяет передать электронам энергию в несколько килоэлектрон-вольт. “Разогнанные” фотоэлектроны далее тормозятся в слое твердотельного детектора фотоэлектронов, порождая электронно-дырочные пары, что позволяет получить внутреннее усиление в приборе до 103 раз.

На основе проведенных исследований был создан фотокатод, представляющий собой гетероструктуру InP/InGaAs, выращенную на подложке InP [2]. На поверхность гетероструктуры методом фотолитографии нанесен поверхностный электрод, что характерно для фотокатодов с тянущим полем (TEP) [3,4]. Электрод, нанесенный на активную область фотокатода, представлял собой восемь окон с различной частотой линий сетки. Расстояние между соседними линиями варьировался от 2 до 12 мкм. Подобный дизайн объясняется необходимостью экспериментальным путем выявить оптимальную скважность для электрода, который будет использоваться в дальнейших макетах и покрывать всю активную область фотокатодной структуры. На рисунке 1 показан фрагмент изображения, полученного в результате испытаний макета прибора с InP/InGaAs фотокатодом и электронно-чувствительной ПЗС матрицей (EBCCD). Изображение соответствует электроду со скважностью 6 и 8 мкм.

При комнатной температуре, в пассивном режиме (без стробирования) при непрерывном облучении измерена пороговая облученность на уровне 5·10-8 Вт/см2 для λ=1-1,5 мкм. Эксперимент показал, что оптимальная скважность электрода находится в пределах 6–8 мкм.

Рис. 1. Фрагмент изображения, полученного через тест-таблицу на разработанном сенсоре в пассивном режиме

На основе полученых экспериметальных результатов был разработан опытный макет гибридного телевизионного сенсора для ближнего инфракрасного диапазона. В ходе первичных испытаний подтверждена возможность обнаружить с использованием этого прибора в условиях плохой видимости обьект, а по полученому изображению его идентифицировать.

Улучшение параметров разработанного прибора может быть достигнуто путем оптимизации методов довакуумной химической очистки гетероструктур InP/InGaAs, создания фотошаблона для титанового сетчатого электрона с оптимальными параметрами скважности сетки и толщины напыления, разработки системы вакуумного отжига для обеспечения равномерного нагрева всей активной области фотокатодной структуры.

Литература

- 1. Aebi V.W., Sykora D.F., Jurkovic M.J., Costello K.A. Multichannel Intensified Photodiode for Near Infrared Single Photon Detection. // Proc. of SPIE, 2011, v. 8033, 80330T

2. Смирнов К.Я. Фотокатод на основе гетероструктур InP/InGaAs для фоточувствительных сенсоров ближнего инфракрасного диапазона. // Сборник тезисов «Ломоносов – 2018», 2018, с.331 - 332.

3. Смирнов К.Я., Медзаковский В.И. Высокоэффективный фотоэмиттер на основе фосфида индия для фотокатода InP/InGaAs. // Сборник тезисов «Ломоносов – 2017», 2017, с.686 - 687.

- 4. Myazin N. S., Smirnov K. J., Davydov V. V., Logunov S. E. Spectral characteristics of InP photocathode with a surface grid electrode. // Journal of Physics: Conference Series, 2017, 929 012080