Монослойные органические полевые транзисторы на основе тиофен-фениленовых соолигомеров

Федоренко Роман Сергеевич

Студент 1-го курса магистратуры

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: roman96233@yandex.ru

В последние годы успешно развивается новая отрасль науки и технологий– органическая электроника. Использование органических соединений удешевляет и упрощает технологический процесс производства электронных устройств за счёт возможности реализации растворных, печатных, аддитивных методов. Недавний прогресс в области органической электроники основан на использовании ультратонких кристаллов в качестве активного слоя в органических полевых транзисторах. Данные материалы комбинируют в себе высокую люминесценцию с эффективным амбиполярным транспортом зарядов. Благодаря использованию ультратонких кристаллов устройства органической электроники могут быть гибкими, прозрачными, легкими, что делает эту область перспективной в сфере здравоохранения, информационной безопасности и Интернета.

В этой работе использовался тиофен-фениленовый соолигомер с сопряженным ядром TTPTT (P – фенилен, T – тиофен) и шестью алкильными заместителями. На кремниевой подложке были выращены ультратонкие пленки из раствора ортодихлорбензола с концентрацией 0,12-0,35 г/л методом центрифугирования. Предполагается, что рост кристаллов происходит на поверхности растворителя, следовательно кристаллы не соприкасаются с подложкой, поэтому рост не зависит от качества поверхности подложки [1].  Латеральные размеры пленок достигали 1мм, причем вся поверхность пленки была оптически однородной, при этом пленки имеют кристаллическую структуру [2]. С помощью методов микропечати жидкофазным методом наносились электроды из PEDOT:PSS, которые в дальнейшем использовались в качестве стока и истока в органическом полевом транзисторе. В итоге с помощью жидкофазного метода был получен органический ОПТ, с верхними электродами, в котором в качестве активного слоя выступал олигомер DH-TTPTT, верхние электроды состояли из PEDOT:PSS, а в качестве затвора использовалась кремниевая подложка покрытая слоем диоксида кремния толщиной в 200нм.

В данной работе были получены транзисторы на основе кристаллов DH-TTPTT с подвижностью μ=0,14см2/Вс. Пороговое напряжение составило 20 В (рис. 1).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| сток исток |  |  |
| Рисунок 1. а - фотографии кристалла DH-TTPTT в оптическом микроскопе, б – выходные характеристики этого устройства, в – передаточные характеристики в насыщенном режиме. |  |  |

В результате выполнения были получены монослойные кристаллы с латеральными размерами 1мм, при этом транзисторы на их основе демонстрировали подвижность в 0,14см2/Вс. В комбинации с простотой изготовления и возможной гибкостью кристаллов эти устройства могут иметь хорошее практическое применение.

Литература

1. AnastasiaV. Glushkova, ElenaYu. Poimanova, Vladimir V. Bruevich

Ultrathin solution-processed single crystals of thiophene-phenylene cooligomers, Organic Field-Effect Transistors XVI, 25 August 2017

2. .Vladimir V. Bruevich, AnastasiaV. Glushkova, ElenaYu. Poimanova

Large-Size Single-Crystal Oligothiophene-Based Monolayers for

Field-Effect Transistors, ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (6), pp 6315–6324, 21 January, 2019