Особенности дефектообразования в кремниевых и углеродных наноструктурах под действием ионного облучения

Евсеев А.П.1, Миннебаев Д.К.1, Кожемяко А.В. 2

1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ap.evseev@physics.msu.ru

В связи с тенденцией использования наночастиц кремния в наноэлектронике и биомедицинских направлениях возникает необходимость развития методик, позволяющих как контролировать, так и модифицировать их физические свойства с высокой точностью и повторяемостью результата воздействия, например, путем инженерии дефектов. Воздействие пучками ионов является перспективным методом модификации состава и структуры вещества.

Дефекты, образующиеся при ионном облучении, изменяют электронные свойства материалов, которые в свою очередь влияют на такие свойства, как поглощение света, люминесценция, перенос и разделение носителей заряда. Однако параметры ионного облучения для наноразмерных материалов значительно отличаются от параметров для массивных структур ввиду наличия развитой поверхности и резкой границы раздела. В ряде работ показано, что с помощью ионного облучения можно эффективно управлять свойствами кремниевых и углеродных наноматерилов1,2.

В данной работе синтез пористого кремния проводился при помощи метода электрохимического травления пластин кремния Si (100) в растворе HF(49%):C2H5OH 1:1 при плотности тока 60 mA/cm2, структура пористого слоя определяется плотностью тока, концентрацией HF в электролите и стехиометрией образца. Синтез УНТ проводился при помощи пиролитического газофазного осаждения (ПГО): из газовой фазы с летучим катализатором на плоские кремниевые подложки.

Для изучения взаимодействия ионных пучков с наноразмерными структурами, на ускорительном комплексе HVEE-AN500 в НИИЯФ МГУ была проведена серия имплантаций ионов He+ и Ar+. Облучения проводились при комнатной температуре в диапазоне энергий от 50 до 400 кэВ, дозы облучения варьировались от 5*1015 до 1017 ион/см2.

В представленной работе приведено сравнение процессов дефектообразования в наноразмерном монокристаллическом и пористом кремнии под действием ионного облучения, исследовано образование дефектов в УНТ под действием ионного облучения. Для изучения модификации структуры образцов были измерены дозовые зависимости интенсивностей линии КР-спектров, по отношению которых можно определить степень аморфизации структур. Для изучения глубины образования дефектов использовались СЭМ-изображения сколов образцов. При помощи метода Резерфордовского обратного рассеяния были изучены профили внедренных ионов и примесей, образовавшихся в процессе создания структур. Количество парамагнитных центров определялось с помощью электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Получены дозовые зависимости числа парамагнитных центров, характеризующие дефектообразование в исследованных наноразмерных материалах.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-32-01040.

Литература

- А.В. Кожемяко, А.П. Евсеев, Ю.В. Балакшин, А.А. Шемухин, Особенности дефектообразования в наноструктурированном кремнии при ионном облучении // ФТП, 2019, том 53, вып. 6.

- Kushkina K.D, et al. Evolution of the multi-walled carbon nanotubes structure with increasing fluence of He ion irradiation. // Nucl. Inst. Meth. Phys Res Sect B Beam Interact. with Mater. Atoms. 2018. V. 430. P. 11–17.