Исследование магнитных свойств TmFe11Ti, его гидрида и нитрида в сильных магнитных полях

Сладков А.Д.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: a.d.sladkov@gmail.com

Редкоземельные интерметаллические соединения с высоким содержанием железа являются основой для получения материалов для постоянных магнитов. Среди рекордсменов - состав Nd2Fe14B, в котором соотношение редкоземельного металла к железу R/Fe составляет 0.14. Однако в последние годы растущая стоимость редкоземельных металлов заставляет учёных и технологов искать сплавы с пониженным содержанием редкоземельных элементов. Такими сплавами являются, к примеру, RFe11Ti, в которых это соотношение значительно меньше R/Fe = 0.09.

Изучение соединений типа R(Fe,T)12 начиналось в 90-е годы. Однако только в настоящее время ведутся активные работы как по исследованию их фундаментальных свойств, так и по получению на их основе ресурсосберегающих постоянных магнитов, обладающих необходимыми магнитными свойствами для их применения в различных областях промышленности.

Целью данной работы является уточнение значений параметров кристаллического и обменного поля соединения TmFe11Ti его гидрида и нитрида, используя экспериментальные данные, полученные в высоких магнитных полях до 60 Тл и их сравнение с ранее полученными данными.

Для получения исходного состава проводились плавки с использованием дуговой электропечи фирмы Leybold-Heraeus. Гидрирование и азотирование изучаемых образцов было проведено прямой реакцией исходного образца с газами высокой чистоты H2 и N2 соответственно. Количество абсорбированного водорода и азота определялось разницей давления газа до и после реакции. Были получены составы TmFe11TiH1 и TmFe11TiN1. Фазовый рентгеноструктурный анализ проводился на дифрактометре Ultima IV фирмы Rigaku с излучением CuK

Структурные параметры помещены в Таблицу 1. Из представленных данных видно, что объём элементарной ячейки при гидрировании возрастает на 1%, в то время как при азотировании практически на 3%.

Таблица 1. Структурные параметры соединений TmFe11Ti, TmFe11TiH, TmFe11TiN

| Соединение | a, нм | c, нм | V, нм3 | ΔV/V, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TmFe11Ti | 8.4655 | 4.7794 | 342.5 | 0 |
| TmFe11TiH | 8.5053 | 4.7789 | 345.7 | 0.9 |
| TmFe11TiN | 8.5542 | 4.8157 | 352.4 | 2.8 |

Магнитные исследования проводились в статических магнитных полях до 14 Тл с использованием стандартного оборудования PPMS-14, а также в импульсных магнитных полях до 60 Тл в лаборатории сильных магнитных полей (г. Дрезден, Германия).

На рисунке 1 приведены полевые зависимости намагниченности, выполненные на свободных порошковых образцах в статических и импульсных магнитных полях.

Рисунок 1. Кривые намагниченности TmFe11Ti, TmFe11TiH, TmFe11TiN при 4.2 К в полях до 60 Тл (точки отражают измерения в статическом магнитном поле, линии – измерения в импульсных магнитных полях)

Благодаря особенностям кристаллической структуры данные соединения являются удобными модельными объектами. Теоретическая обработка экспериментальных кривых намагничивания для соединений RFe11Ti проводилась в рамках модели одноионной анизотропии. Обменное взаимодействие между подрешётками редкой земли и железа рассчитывалось с помощью теории молекулярного поля. В случае соединения TmFe11Ti и TmFe11TiN выход на полное насыщение не наблюдается, в то время как в соединении TmFe11TiH мы наблюдаем явление, которое получило название ферромагнетизм, индуцированный внешним магнитным полем.

Полный набор обменных и кристаллических параметров был получен в результате совпадения теоретических кривых и экспериментальными [1]. Данные о параметрах представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Параметры кристаллического поля для TmFe11Ti и его гидрида

| Соединение |  |  |  |  |  | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TmFe11Ti | -17.1 | -2.21 | 43.92 | -23.98 | 0 | 50.8 |
| TmFe11TiH | -50.2 | -40.02 | 43.92 | -23.98 | 0 | 47.5 |

Литература:

1. Tereshina I.S., Kostyuchenko N.V., Tereshina-Chitrova E.A., Skourski Y., Doerr M., Pelevin I.A., Zvezdin A.K., Paukov M., Havela L., Drulis H. ThMn12-type phases for magnets with low rare-earth content: Crystal-field analysis of the full magnetization process // Scientific reports 8, 2018. С. 3595-3596