Угловая и дозовая зависимость коэффициента распыления кремния фокусированным ионным пучком галлия

Смирнова М.А.1, Пухов Д.Э.2, Бачурин В.И.2

1 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль

2 Физико-технологический институт РАН им. К.А. Валиева, Ярославский филиал, Ярославль

Студент

Ярославский Государственный Университет им. П.Г Демидова, физический факультет, Ярославль, Россия

E-mail: masha_19957@mail.ru

В работе представлены экспериментальные результаты по изучению угловой и дозовой зависимостям распыления Si фокусированным ионным пучком (ФИП) Ga. Несмотря на то, что процесс распыления исследуется достаточно давно и получен большой объем экспериментальных и теоретических результатов, выяснилось, что бомбардировка образцов фокусированными пучками (диаметр порядка 10 нм) имеет существенные особенности, требующие их исследования [1]. В частности, имеется всего несколько работ, посвященных изучению угловой зависимости коэффициента распыления Si ионами Ga+ [2]. В то же время ФИП находят широкое применение формирования микро- и наноструктур на поверхности с высоким аспектным отношением линейных размеров к глубине.

Эксперименты по распылению Si ионами Ga с энергией 30 кэВ проводились на установке Quanta 3D 200i от FEI™. Диаметр пучка составлял 66 нм, ток 3 нА, угол падения изменялся от 0º до 80º. Доза облучения от 1017 до 1018 ион/см2. На поверхности формировались растры размером 30×13 мкм2. С помощью электронного микроскопа прибора определялись размеры кратеров распыления и вычислялся его объем. Коэффициент распыления определялся по формуле (1):

(1)

Были получены значения коэффициентов распыления. При нормальном падении Y=2,5 ат./ион дозе 2×1017 ион/см2, что хорошо согласуется с имеющимися данными [2]. Погрешность измерений не превышала 10% при больших углах падения.

В докладе приведено подробное обсуждение полученных результатов на основании известных механизмов распыления.

Литература

1. А.В. Румянцев, Н.И, Боргардт, Р.Л. Волков. Моделирование распыления вторично осажденного кремния при воздействии фокусированным ионным пучком // Поверхность. 2018, №6. С. 102-107.

2. S. Lindsey, G. Hobler   Sputtering of Silicon at glancing incidence //  NIMB. 2013, Vol.303. P. 142-147.