ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБРАЗЦОВ ИЗ СТАЛЕЙ МЕТОДАМИ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Алвахеба А.И.1, Бекетов  В.Г.2, Гальчин А.В.1, Иванов О.В.3, Иванова  Т.Е.3, Сурин В.И1

Аспирант, коорд. ресурс. центра к.т.н., магистрант, нач. лаб.НМК, директор,  к.т.н. доцент кафедры №18

1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

2ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск, Россия

3ООО «Техноскан», г. Волгодонск, Россия

visconst@rambler.ru1, VGBeketov@mephi.ru2, tehnoskan@mail.ru3

Приведены результаты комплексного исследования специально приготовленных контрольных сварных соединений (КСС) методами радиографического и электрофизического контроля. При измерениях использовалась мобильная информационно-измерительная система, размещенная на ноутбуке Asus X554L, разработанная в лаборатории ElphysLAB НИЯУ МИФИ.

Радиографическое исследование КСС выполнено в испытательной лаборатории ООО «Техноскан» (г. Волгодонск)  по методике контроля ПНАЭ Г-7-017-89 на оборудовании РАПАН М 200/100.

В сварные соединения искусственно введены структурные неоднородности, классифицируемые как несплавление корня шва, непровар корня шва, несплавление по разделке шва, скопление пор, отдельные крупные поры и другие. Главной поставленной задачей было сравнение результатов неразрушающего контроля, полученных методами радиографии и сканирующей контактной потенциометрии.

Проводились также испытания модельных образцов под нагрузкой (с использованием универсальной испытательной машины Р-10М-авто и гидравлического испытательного пресса ИП-500М-авто) и без нагрузки при комнатной температуре. Образцы были изготовлены из сталей марок сталь 20, Ст3сп, 09Г2С и 12Х18Н10Т.

Литература

1. Сурин В.И., Оборин С.Б. Обнаружение усталостных повреждений при многоцикловых испытаниях материалов//Динамика систем, механизмов и машин: Материалы VI Международной научно–технической конференции. Омск: ОмГТУ. 2007. Кн.1. С. 345-348.

2. Сурин В.И., Занько В.И., Бирюков А.П. Диагностика образования и роста усталостных трещин в тонких металлических пластинах// Информационные технологии в проектировании и производстве. 2013. № 3. С. 71-77.

3. Сурин В.И., Шульга А.В., Востренков Ю.Ю., Кокряков Р.А. Применение метода сканирующей контактной потенциометрии при механических испытаниях материалов на растяжение //Научно-технический журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве» М.: ФГУП ВИМИ, выпуск № 2, 2015г., с.24-31.