Механизм преобразования ферроцена в наночастицы карбидов железа, инкапсулированные в углеродные оболочки, под действием высоких давлений и температур

Баскаков А.О., Старчиков C.C.

Аспирант, научный сотрудник

ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН, Москва

E–mail: arseniybaskakov@gmail.com

В недавних исследованиях трансформации ферроцена [Fe(C5H5)2] под воздействием высоких температур и давлений [1–3] был предложен новый способ синтеза различных наноразмерных нанокомпозитов на основе карбидов железа, инкапсулированных в углеродные оболочки.

Ранее механизм газофазного фотолиза ферроцена внимательно изучался и был определен в ряде исследований [4,5]. Процессы термически индуцированной фрагментации молекул ферроцена были проанализированы как экспериментально, так и теоретически. Однако, возможные превращения ферроцена при воздействии высоких давлений и температур исследованы не были.

В настоящей работе изучены продукты обработки ферроцена при давлении 8,0 ГПа и различных температурах до 1600 °С с использованием нескольких комплементарных методик. Нам удалось установить новый механизм превращения ферроцена в наночастицы карбидов железа Fe7C3@C и Fe3C@C, инкапсулированные в углеродные оболочки. Было показано, что образование инкапсулированных наночастиц начинается с образования ядер этих частиц на основе аморфного состояния карбида железа Fe1-xCx с высоким содержанием углерода. Аморфное соединение Fe1-xCx появляется в результате конденсации железоуглеродных кластеров, которые являются продуктом разрушения ферроцена при температурах выше 700 °C, превышая предел термической стабильности ферроцена при давлении 8,0 ГПа. Обнаружено, что наночастицы Fe1-xCx в аморфном состоянии являются немагнитными. Далее установлено, что образование кристаллических модификаций карбидов Fe7C3 и Fe3C происходит в результате кристаллизации частиц аморфной фазы Fe1-xCx при температурах выше 1000 °C. Процесс кристаллизации сопровождается выделением избыточного углерода из объема наночастиц Fe1-xCx на их поверхность и образованием внешней углеродной оболочки наночастиц. При формировании оболочки также частично участвуют углеродные компоненты разложения ферроцена, которые присутствуют в среде, окружающей наночастицу, и которые осаждается на ее поверхности.

Полученные результаты открывают новое направление для получения фракций аморфной и кристаллической фаз наночастиц карбидов железа различного размера, инкапсулированных в углеродные оболочки. На текущий момент в научной литературе отсутствуют данные о механизме трансформации ферроцена под действием высоких давлений и температур, что говорит о высокой степени научной новизны данной работы. Интерес же научного сообщества к биосовместимым магнитным нанокомпозитам типа «ядро-оболочка» на основе соединений железа, говорит о её высокой актуальности и практической значимости. Полученные нанокомпозиты являются перспективными материалами для использования в качестве внутриклеточных маркеров, диагностических зондов, базовых платформ для доставки лекарств и материалов генной терапии благодаря высокой биосовместимости и низкой химической активности как углерода, так и карбидов железа.

Благодарности: Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН. Авторы выражают благодарности д.ф.-м.н. Любутину Игорю Савельевичу.

1.	Aksenenkov V. V., Dubitsky G.A., Bagramov R.H., et al. // Fullerenes, Nanotub. Carbon Nanostructures. 2011. Vol. 20, № 1. 41.

2.	Davydov V., Rakhmanina A., Allouchi H., et al. // Fullerenes Nanotub. Carbon Nanostructures. 2012. Vol. 20, № 4–7. 451.

3.	Davydov V., Rakhmanina A., Kireev I., et al. // J. Mater. Chem. B. 2014. Vol. 2, № 27. 4250.

4.	Elihn K., Landström L., Alm O., et al. // J. Appl. Phys. 2007. Vol. 101, № 3. 034311.

5.	Fissan H., Kruis F.E., Boman M., et al. // Appl. Phys. A Mater. Sci. Process. 2008. Vol. 72, № 1. 29.