Анизотропия коэффициента поглощения вблизи L23 краев поглощения церия в монокристалле CeCoGe3

Еникеев Айдар Ильшатович

студент 115м группы физического факультета

МГУ имени М.В. Ломоносова

E-mail: aydar0104@gmail.com

В данной работе изучается анизотропия коэффициента поглощения рентгеновского синхротронного излучения в кристалле CoCeGe3, возникающая при энергиях падающего излучения, близких к L-краям поглощения церия. CeCoGe3 является членом ряда соединений CeTX3 (T = переходный металл, X =Si или Ge), которые кристаллизуются в нецентросимметричной тетрагональной структуре типа BaNiSn3 (пространственная группа I4mm). В кристаллах с такой симметрией при энергиях падающего излучения вблизи краев поглощения  возможно наблюдение линейного дихроизма, т.е. различия коэффициентов поглощения двух ортогональных поляризаций излучения. В одноосных кристаллах, к которым относится CeCoGe3, эффект будет наблюдаться, если один вектор поляризации ориентирован вдоль оси симметрии порядка выше 2, а другой – в плоскости, перпендикулярной этой оси. Физическая причина этого явления состоит в том, что волновые функции возбужденного электронного состояния расщеплены низкосимметричным кристаллическим полем. Таким образом, существование линейного дихроизма отражает анизотропию изучаемой системы, а коэффициент поглощения может быть разделен на изотропную σ(0,0) и анизотропную σ(2,0) части. В случае одноосного кристалла существует два зависящих от энергии независимых параметра, определяющих угловую зависимость сечения поглощения, которое можно представить, как сумму изотропной и анизотропной частей [1]:

σe=σ0,0−123cos2θ−1σ2,0,			(1)

где θ – Угол между главной осью кристалла и вектором поляризации.

В настоящей работе выполнено математическое моделирование спектров поглощения в кристалле CoCeGe3 при энергиях, близких к энергиям L2 –краю (6,164 КэВ) и L3-краю (5723.0 КэВ) поглощения, и соответствующих двум ортогональным поляризациям падающей волны. Для расчетов использована программа FDMNES [2], подбор некоторых параметров моделирования выполнен из условия наилучшего соответствия расчетных спектров и экспериментальных спектров, полученных на синхротроне ESRF (Гренобль, Франция). Обработка спектров позволила разделить коэффициент поглощения на изотропную и анизотропную части, т.е. выделить вклад в энергетические спектры, обусловленный анизотропией рентгеновского поглощения и отвечающий за возникновение линейного дихроизма.

Автор выражает благодарность А.Рогалеву за представление экспериментальных данных и Е.Н.Овчинниковой за помощь в обработке спектров.

Литература

[1] Christian Brouder. Angular dependence of x-ray absorption spectra.//J. Phys.: Condens. Matter. 1990, № 2, p.701-738.

[2] http:// www. neel.fr/fdmnes