Структурная и магнитная эволюция нанокомпозитов типа «ядро-оболочка» FexOy@C, полученных методом одностадийного термического пиролиза

Фунтов К.О., Старчиков С.С., Баскаков А.О.

М.н.с, к.ф.-м.н. с.н.с., аспирант м.н.с.

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 119333, Москва, Россия

E-mail: funtov.ko@gmail.com

Уже более десятилетия магнитные наночастицы привлекают большой интерес исследователей благодаря возможности их применения в различных областях науки и техники, в особенности, в биомедицине и биотехнологиях [1].

Однако, чистые магнитные наночастицы склонны к окислению под воздействием окружающей среды, что приводит к ухудшению их свойств и налагает ограничения на область их применения [2]. Поэтому были предложены различные способы защиты наночастиц, в частности, покрытие органическими и неорганическими материалами, такими как углерод, поскольку углерод является недорогим и биосовместимым материалом [3].

Наноструктуры магнетита Fe3O4 с углеродной оболочкой также все более активно применяют в различных областях техники [4]. Зачастую, в качестве ядра нужно использовать чистую фазу магнетита, в то время как наличие примеси антиферромагнитных оксидов, таких как вюстит или гематит, уменьшает возможности использования наночастиц оксидов железа. Поскольку фазовая чистота является прямым результатом синтеза наночастиц, остается еще одна важная задача - понять, как условия синтеза влияют на образование наночастиц. Обычно процесс получения материалов типа «ядро-оболочка» протекает в два этапа: сначала синтезируется материал ядра, очищается, а затем, на второй стадии, ядро покрывается материалом оболочки уже другим способом.

В данной работе представлены результаты получения наночастиц магнетита, покрытых оболочкой углерода, методом одностадийного термического пиролиза. Серия наночастиц с температурами синтеза от 350 до 400 ° C была исследована с помощью комплекса методов, включая просвечивающую электронную микроскопию, порошковую рентгеновскую дифракцию, рамановскую и мессбауэровскую спектроскопию, а также магнитные измерения.

Установлено, что полученные нанокомпозиты представляют собой сферические и почти монодисперсные наночастицы оксидов железа со средним диаметром 40-50 нм, покрытые оболочкой аморфного углерода с толщиной около 5-10 нм. При температурах обработки TR = 340-350° С сначала образуются ядра магнетита Fe3O4, затем при нагревании выше 360° С начинает появляться углеродная оболочка. Когда TR поднимается до 380° C, создается чистая фаза магнетита в ядре нанокомпозитов. Дальнейшее увеличение TR приводит к появлению фазы вюстита Fe1-xO (вместе с магнетитом), чья доля увеличивается примерно от 9% до 39% в образцах, полученных при 390 и 400 ° С, соответственно.

Показано, что фаза вюстита генерируется и образуется на поверхности частиц магнетита под воздействием углерода. Таким образом, мы можем контролировать динамику восстановления оксида железа от Fe3O4 до FeO под воздействием углерода с увеличением температуры синтеза. Была построена диаграмма, демонстрирующая процесс термического восстановления магнетита до вюстита под воздействием углерода с образованием нанокомпозитов FexOy@C.

Важным выводом является то, что превращение магнетита в вюстит происходит внутри ядра частицы, а не путем появления отдельных частиц магнетита и вюстита.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» в части исследований рамановской спектроскопии и электронной микроскопии а также Российского научного фонда (грант № 14-12-00848 П) в части исследований мессбауэровской спектроскопии и порошковой рентгеновской дифракции.

Автор выражает благодарность проф. д.ф.-м.н. Любутину Игорю Савельевичу за научное руководство.

[1]	M. Mahmoudi, H. Hosseinkhani, M. Hosseinkhani, S. Boutry, A. Simchi, W. Shane Journeay, K. Subramani and S. Laurent, Magnetic resonance imaging tracking of stem cells in vivo using iron oxide nanoparticles as a tool for the advancement of clinical regenerative medicine, Chem. Rev., 2011, 111, 253–280

[2]	M. R. Ghazanfari, M. Kashefi, S. F. Shams, M. R. Jaafari, M. R. Ghazanfari, M. Kashefi, S. F. Shams and M. R. Jaafari, Perspective of Fe 3 O 4 Nanoparticles Role in Biomedical Applications, Biochem. Res. Int., 2016, 2016, 1–32.

[3]	A. H. Lu, E. L. Salabas and F. Schüth, Magnetic nanoparticles: Synthesis, protection, functionalization, and application, Angew. Chemie - Int. Ed., 2007, 46, 1222–1244.

[4]	T. Wu, Y. Liu, X. Zeng, T. Cui, Y. Zhao, Y. Li and G. Tong, Facile Hydrothermal Synthesis of Fe3O4/C Core-Shell Nanorings for Efficient Low-Frequency Microwave Absorption, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 7370–7380.