Локальная атомная структура активных центров меди в цеолитах Cu-MOR, полученных методом твердофазного ионного обмена, по данным EXAFS

Бдоян К.Э., Раздоров В.Н., Ермакова А.М., Дурыманов В.А., Авакян Л.А.,   Сухарина Г.Б., Прядченко В.В.

Студент, аспирант, студент, аспирант, сотрудник к. ф.-м. н,

сотрудник к. ф.-м. н., сотрудник к. ф.-м. н.

Южный федеральный университет, физический факультет,

Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: 11kazzerdsan11@gmail.com

Прямое окисление метана до метанола с практической точки зрения является перспективным методом получения метанола из природного газа, допускающим низкие рабочие температуры [1]. Однако, более высокая реактивность получаемого метанола, по сравнению со вступающим в реакцию метаном, способствует полному его окислению, что существенно затрудняет технологический процесс окисления метана до метанола [2, 3].  Для решения такой проблемы разрабатываются различные катализаторы, в том числе на основе медных цеолитов, обеспечивающие селективность реакции окисления метана. Идентификация активных центров меди проблематична, так как Cu-цеолиты обычно содержат медь в различных структурных состояниях: изолированные ионы; димеры; олигомеры; наночастицы [4, 5]. В зависимости от используемого метода синтеза можно получить катализаторы с различным распределением меди по возможным структурным и зарядовым состояниям, что делает важным определение атомной и электронной структуры активных центров в медных цеолитах.

В данной работе методом EXAFS-спектроскопии исследована локальная атомная структура центров меди в Cu-MOR, синтезированном методом твердофазного ионного обмена с использованием CuCl и H-MOR. В соответствии с использованным методом синтеза было предположено, что полученная смесь порошков H-MOR и CuCl, полученная после смешивания, может содержать кристаллиты хлорида меди, а также морденит с частично обменными ионами Cu. Исходя из этого предположения, проведена подгонка Фурье-преобразований спектров Cu K-EXAFS полученных материалов, с использованием следующего выражения для теоретического χ (k):

χ(k) = C · χCuCl(k)  +  (1-C) · χCu-O(k),

где χCuCl(k) - симулированная теоретическая функция χ(k) хлорида меди, рассчитанная с помощью FEFF8 в рамках метода расширения пути с использованием атомного кластера, содержащего 47 атомов (5 первых координационных оболочек);      χCu-O(k) соответствует фотоэлектронному обратному рассеянию на ближайшем атоме кислорода, который должен появиться вблизи обмененного иона Cu в мордените. В этой модели параметр C означает долю атомов Cu, которые все еще находятся в хлориде, тогда как (1-C) представляет собой долю обменных ионов Cu, перешедших в цеолит.

Определены межатомные расстояния Cu-O и соответствующие координационные числа. Установлена зависимость доли ионов меди в хлориде от температуры отжига.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-32-00586.

Литература

- S. Grundner, M. A. C. Markovits, G. Li, M. Tromp, E. A. Pidko, E. J. M. Hensen, A. Jentys, M. Sanchez-Sanchez and J. A. Lercher, Nature Communications, 2015, 6, 7546.

- T. Sheppard, C. D. Hamill, A. Goguet, D. W. Rooney and J. M. Thompson, Chemical Communications, 2014, 50, 11053-11055.

- M. H. Groothaert, P. J. Smeets, B. F. Sels, P. A. Jacobs and R. A. Schoonheydt, Journal of the American Chemical Society, 2005, 127, 1394-1395.

- M. LoJacono, G. Fierro, R. Dragone, X. B. Feng, J. dItri and W. K. Hall, J. Phys. Chem. B, 1997, 101, 1979-1984.

- Y. Kuroda, S. Konno, Y. Yoshikawa, H. Maeda, Y. Kubozono, H. Hamano, R. Kumashiro and M. Nagao, J. Chem. Soc.-Faraday Trans., 1997, 93, 2125-2130.