Кванто механический расчет электронной структуры

LaScO3 в рамках теории  функционала плотности

Зафари Умар

Доктор (Phd)

Центр инновационного развития науки и новых технологии АН РТ,

Душанбе, Таджикистан

E–mail:zafari_umar@mail.ru

Перовскитоподобные кристаллы типа АВО3 интересны в связи с возможностями практического применения этих материалов для создания на их основе топливных элементов, газовых сенсоров, устройств для хранения информации, приборов и т. д.[1-3].

В настоящей работе представлены результаты кванто - механических расчетов электронного строения орторомбического (Pbnm#62) кристалла LaScO3, с использованием три различные схемы расчета обменно-корреляционного потенциала: приближение локальной плотности (GGA), модифицированный метод Бекке Джонсона (mBJ) и mBJ+U учитывающее сильные электронные корреляции 3d-электронами атомов Sc.

Расчеты электронной структуры проводились модифицированным методом (линеаризованных) присоединенных плоских волн (L)APW+lo с помощью программного пакета WIEN2k.  В рис. 1. приведены результаты электронная плотность GGA –расчеты для исследуемого объекта.

а                                                     b

Рис.1. Плотность электронных состояний LaScO3, GGA (a), mBJ+U (U=5eV)

В рамках mBJ+U приближения, для сильно коррелированных 3d электронов атома Sc расчеты проводится со следующими значениями параметра U: U=1eV, U=2 eV, U=3eV, U=4 eV и U=5eV, последовательно. Значение запрещенной щели при всех значениях параметра U приведено в таблице 1.

Таблица 1.

| System | GGA | mBJ | mBJ+U (U=1eV) | mBJ+U (U=2eV) | mBJ+U (U=3eV) | mBJ+U (U=4eV) | mBJ+U (U=5V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LaScO3 | 4.08 | 4.93 | 5.004 | 5.08 | 5.12 | 5.16 | 5.20 |

Таким образом, в рамках настоящей работы исследованы электронной структуры LaScO3 с использованием три различных схем расчета: GGA, mBJ и mBJ+U. Установлено, что учесть параметр Хаббард - U приводит к расщирению запрещенной щели.

Литература

1. Ma C. G., Krasnenko V., Brik M.G. First-principles calculations of different (001) surface terminations of three cubic perovskites CsCaBr3, CsGeBr3, and CsSnBr3//Journal of Physics and Chemistry of Solids 115 (2018), p- 289–299.

2. Paromita Dutta., Sohan Lal and Sudhir K. Pandey Paromita Dutta. Studying the occupied and unoccupied electronic structure of LaCoO3 by using DFT+embedded DMFT method with the calculated value of U//arXiv:1711.03812v1 [cond-mat.str-el] 10 Nov - 2017, p-1-7.

3. Kim M. M. S. Kim C. H. Park. Calculation of the Electronic Structure of Cubic Perovskite SrTiO3 //Journal of the Korean Physical Society, Vol. 56, No. 1, January 2010, p. 490-493.