Температурная зависимость примесной фотопроводимости
твердых растворов CdHgTe

Уаман Светикова Т.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: uaman.st15@physics.msu.ru

Твердые растворы CdxHg1–xTe (кадмий-ртуть-теллур (КРТ)) являются наиболее используемым материалом современной инфракрасной оптоэлектроники [1]. Важнейшим их свойством является возможность изменения ширины запрещенной зоны Eg от нуля (при x ~ 0,16) до 1,6 эВ (при x = 1) при увеличении доли кадмия в растворе. Одним из факторов, ухудшающих приемные свойства таких материалов, является наличие остаточных примесей и дефектов даже в самых высококачественных структурах. Эти же примеси и дефекты могут существенно влиять на энергетический спектр полупроводника и затруднять изучение зонной структуры из-за проявлений особенностей, связанных с примесными состояниями на спектрах фотопроводимости (ФП) [2], пропускания и магнитопоглощения [3]. Поэтому изучение примесей и дефектов в КРТ является актуальной задачей.

В данной работе изучались спектры примесной фотопроводимости твердых растворов КРТ методом фурье-спектроскопии при различных температурах (4,2 K–30 K). На основании полученных данных были сделаны оценки концентрации вакансий ртути в исследуемых структурах.

Исследуемые образцы CdxHg1–xTe (0,19 < x < 0,23) представляют собой эпитаксиальные плёнки, выращенные методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложке GaAs (013) в ИФП СО РАН [4]. После роста образцы обладают n-типом проводимости. Отжиг структур в атмосфере гелия при T = 200–250 °C в течение суток приводит к образованию дополнительных вакансий ртути и смене типа проводимости с электронного на дырочный [5]. Спектры ФП измерялись при различных температурах с помощью фурье-спектрометра Bruker Vertex 70v со спектральным разрешением 4 см–1. Образец размещался в проточном криостате Oxford Instruments OptistatCF, окна в котором были сделаны из полипропилена и лавсана, дополнительно применялся холодный фильтр из черного полиэтилена. В качестве источника излучения использовался глобар, в качестве светоделителя — многослойный майлар.

Рис. 1. Спектры фотопроводимости при различных температурах в структуре Cd0,22Hg0,78Te.

Во всех исследуемых образцах спектры ФП качественно были аналогичны. Спектры ФП образца Cd0,22Hg0,78Te представлены на рис. 1. Положение красной границы межзонного поглощения соответствует x = 0,22 [6]. Увеличение температуры приводит к сдвигу красной границы в сторону больших энергий, что типично для КРТ [1].

Помимо межзонного поглощения в спектрах наблюдаются субщелевые особенности, связанные с примесным поглощением. Положение пиков хорошо согласуется с более ранними экспериментами [7]. Анализ, проведенный в [7], позволил связать пики 1 и 2 с двухзарядными акцепторными состояниями вакансии ртути: пик 1 — это переход дырки в континуум из основного состояния нейтрального (A0) акцептора, пик 2 — из однократно ионизированного (A–1) состояния. С ростом температуры интенсивности пиков уменьшаются вследствие изменения доли состояний акцепторов и температурного гашения. Затем особенности становятся неотличимыми на фоне шумов. В структуре Cd0,22Hg0,78Te для пика 1 это происходит при T1 ≈ 7 К, для пика 2 — при T2 ≈ 10 К.

Для интерпретации полученных данных и оценки концентраций вакансий ртути в исследуемых структурах был проведен расчет сигнала фототока в зависимости от температуры в рамках модели, учитывающей ионизацию двухзарядного акцептора (A0 и A–1 центры). Предполагалось, что релаксация дырок происходит по механизму Яссиевич, то есть вначале носители захватываются на очень мелкие акцепторные состояния (ħωФ << T). Тогда

Сигнал фототока пропорционален числу центров Na и времени жизни носителя в зоне τ, которое обратно пропорционально числу фононов NФ.  Расчет концентрации вакансий ртути проведен с помощью уравнения электронейтральности, в котором положительные заряды — это ионизованные доноры и дырки, а отрицательные — свободные электроны в зоне проводимости, однократно ионизованные A–1 центры и двукратно ионизованные A–2 центры. Концентрация доноров (присутствующих в структуре изначально) полагалась Nd = 2·1014 см–3, энергия ионизации A0 и A–1 центров — 11 и 21 мэВ [7].

Рис. 2. Рассчитанное соотношение интенсивностей линий 1 и 2 в зависимости от температуры.

Рассчитанные интенсивности линий, соответствующих A0 и A-1 центрам, при различных температурах показаны на рис. 2. Видно, что при заданном уровне шума увеличение числа акцепторов должно приводить к сближению температур исчезновения пиков 1 и 2. Для образца Cd0,22Hg0,78Te концентрацию акцепторов можно оценить как Na = 2·1015 см–3. В других исследованных структурах пик 1 исчезал при меньших температурах, а пик 2 при больших, что указывает на меньшее число вакансий ртути в них.

Автор благодарна своим научным руководителям А. В. Галеевой и А. В. Иконникову за постановку задачи и помощь в проведении экспериментов, Д. В. Козлову за выполненные расчеты.

Литература

- A. Rogalski // Opto-Electron. Rev. 20 279 (2012).

- V. V. Rumyantsev et. al // Semicond. Sci. Tech. 28, 125007 (2013).

- F. Teppe et. al // Nat. comm. 7, 12576 (2016).

- V. S. Varnavin et. al // Proc. SPIE 5136, Solid State Crystals 2002: Crystalline Materials for Optoelectronics (2003)

- В. С. Варавин, Г. Ю. Сидоров Ю. Г. Сидоров // ЖФХ 84, 1605 (2010).

- J. P. Laurenti, J. Camassel, A. Bouhemadou et al. //J. Appl. Phys., 67, 6454 (1990).

- V. V. Rumyantsev et al.// Semicond. Sci. Technol. 32 095007 (2017).