Исследование структуры поливинилхлорида, подвергнутого фотодеструкции, методом спектроскопии комбинационного рассеяния света: эксперимент и квантово-химические расчёты

Кузнецов С.М.1, Новиков В.С.2

1 аспирант, 2 аспирант

Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук,

Москва, Россия
E–mail: kuznetsov.sm.93@gmail.com

В структуре поливинилхлорида (ПВХ) под внешним воздействием (температуры, агрессивной среды, ультрафиолетового (УФ) излучения) образуются полиеновые дефекты, которые изменяют механические, оптические и электрические свойства этого полимера. Полиены — это последовательности в органической молекуле, содержащие не менее трёх изолированных или сопряжённых двойных связей C=C. Проблему изменения свойств ПВХ вследствие появления в нём полиенов можно рассмотреть с двух аспектов. Первый — придание материалу новых функциональных свойств, например, улучшение пластичности. Второй — сохранение свойств при эксплуатации и увеличение стойкости ПВХ к деградации. Это обуславливает актуальность определения механизмов образования полиеновых дефектов в ПВХ и важность развития неразрушающих методов контроля этих процессов.

В случае ПВХ спектроскопия резонансного комбинационного рассеяния (КР) света является самым чувствительным методом определения содержания (до 0.0001 %) и распределения по длинам последовательностей полиенов [1, 2]. Однако до настоящего времени спектроскопия КР применялась исключительно для исследования механизма термодеструкции ПВХ.

В нашей работе мы применяем резонансную спектроскопию КР в сочетании с квантово-химическими расчётами для исследования структурных изменений в ПВХ, подвергнутого фотодеструкции.

В работе были зарегистрированы спектры КР ПВХ при длинах волн возбуждающего излучения от 488 до 785 нм.

При возбуждении спектров КР излучением с длиной волны в оптическом диапазоне наблюдалось резонансное усиление интенсивности линий КР полиенов. Длина полиена, выраженная через количество n сопряжённых двойных связей С=С, связана с частотой ν резонансно усиленной линии КР, отвечающей валентным колебаниям этих связей, следующей полуэмпирической зависимостью [1]:

(1)

При возбуждении спектров КР излучением с длинами волн 488, 514, 532 и 647 нм в исследованных образцах ПВХ были обнаружены последовательности полиенов соответственно с 12, 14, 15 и 24 сопряжёнными связями. Содержание полиенов определённой длины было оценено по отношению интенсивности резонансно усиленной линии КР, отвечающей колебаниям полиенов, к интенсивности линии КР ПВХ с частотой 1440 см-1, которая соответствует деформационным колебаниям C—H связей [1]. Установлено, что при УФ облучении с длиной волны 365 нм и плотностью потока энергии 30 Вт/м2 в первые 20 часов происходит основное увеличение содержания полиенов (примерно в 20 раз по сравнению с необлучённым образцом), а затем рост их содержания замедляется. При этом наибольшее замедление роста содержания наблюдалось для наиболее длинных последовательностей полиенов (с 24 двойными связями).

С целью проверки зависимости (1) в программе «Природа» [3] методом функционала плотности с применением комбинации функционала плотности OLYP и базиса волновых функций гауссова типа 4z.bas были проведены квантово-химические расчёты спектров КР ряда полиенов (с n=3-15, 24), и были проанализированы частоты валентных C=C колебаний.

На рисунке 1 представлены зависимости частоты КР-активного валентного C=C колебания от длины полиена, полученные при помощи формулы (1) и квантово-химических расчётов, а также экспериментальные значения частоты этого колебания в образцах ПВХ, подвергнутых УФ облучению.

Рис. 1. Зависимости частоты линии КР, отвечающей валентным колебаниям C=C связей, от длины полиена n

Для экспериментальных данных, приведённых на рисунке 1, длина полиенов, соответствующая резонансным условиям, была рассчитана, исходя из значения длины волны возбуждающего излучения.

Из рисунка 1 видно хорошее согласие экспериментальных данных с данными, полученными при помощи зависимости (1) и квантово-химических расчётов.

Таким образом, в работе было исследовано изменение структуры ПВХ при облучении его УФ излучением. Экспериментально обнаружено увеличение содержания полиенов разной длины. Установлено, что рост содержания полиенов с большей длиной замедляется быстрее, чем полиенов с меньшей длиной. С помощью квантово-химических расчётов спектров КР полиенов была подтверждена зависимость (1), которая позволяет не только определить наличие полиеновых последовательностей в структуре ПВХ, но и рассчитать их длину.

Литература

- Hillemans J.P.H.M., Colemonts C.M.C.J., Meier R.J., Kip B.J. An in situ Raman spectroscopic study of the degradation of PVC // Polym. Degrad. Stabil. 1993. V. 42. № 3. P. 323-333.

- Dong J., Fredericks P.M., George G.A. Studies of the structure and thermal degradation of poly(viny1 chloride)-poly(N-vinyl-2-py-r- rolidone) blends by using Raman and FTIR emission spectroscopy // Polym. Degrad. Stabil. 1997. V. 58. № 1-2. P. 159-169.

- D.N. Laikov, Ustynyuk Yu.A. PRIRODA-04: a quantum-chemical program suite. New possibilities in the study of molecular systems with the application of parallel computing // Russian Chemical Bulletin, International Edition. 2005. Vol. 54. No. 3. P. 820-826.