Анизотропия рассеяния носителей заряда и магнитные фазовые диаграммы в антиферромагнитном металле Ho0.8Lu0.2B12

Красиков К.М.12, Краснорусский В.Н.2, Хорошилов А.Л12. Случанко Н.Е.12

Студент

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук

Сложность сильно коррелированных электронных систем (СКЭС), обусловленная наличием большого количества конкурирующих взаимодействий, является предметом для активных обсуждений и исследований. Такие системы обладают очень богатым набором фазовых диаграмм, их анализ оказывается затруднен сложной структурой СКЭС, таких как манганиты с колоссальным магнетосопротивлением, ВТСП купраты и железосодержащие пниктиды.  В связи с этим высшие бориды RB12, обладающие ГЦК структурой, являются модельными объектами для проведения исследований СКЭС со структурной и электронной неустойчивостью. Недавно было показано[1], что присутствие в таких системах динамического кооперативного эффекта Яна-Теллера приводит при низких температурах к образованию динамических зарядовых страйпов вдоль направления [110]. Присутствие таких полос заряда должно существенным образом модифицировать фазовую диаграмму антиферромагнитных металлов в семействе RB12, в которых магнитное упорядочение обусловлено непрямым обменным РККИ взаимодействием через электроны проводимости.

С целью выяснения природы магнитных взаимодействий в работе в  интервале температур T = (2.1-6.5) К в широком диапазоне магнитных полей  H = (0-80) кЭ методом вращения образца в магнитном поле были выполнены измерения удельного сопротивления монодоменных монокристаллических образцов антиферромагнетика ()  Ho0.8Lu0.2B12 высокого качества.

Полученные результаты представлены на рис.1 в виде зависимостей магнетосопротивления   в координатах H-φ для температур 2,1К и 4,2К и в координатах T-φ для внешнего магнитного поля H = 25kOe.  Видно, что в антиферромагнитном состоянии имеется большое количество фазовых границ, отвечающих переходам между фазами с различной магнитной структурой. Эти фазы сильно различаются по амплитуде магнетосопротивления, достигая максимума  (92%) в поле  вдоль направления [001] (направление перпендикулярное зарядовым страйпам). Подобное поведение, но с меньшей амплитудой и в меньшем диапазоне углов магнетосопротивление демонстрирует вдоль направления [110] (направление вдоль зарядовых страйпов). В окрестности направления [111] (направление магнитной структуры) регистрируются небольшие изменения в амплитуде магнетосопротивления, с максимумом, достигающим 20% при полях . Вдоль каждого из направлений наблюдается характерный набор особенностей, положение которых меняется с изменением температуры. При увеличении температуры амплитуда пиков магнетосопротивления уменьшается, однако анизотропия присутствует также и в парамагнитной фазе.

Столь сложная низкосимметричная магнитная фазовая диаграмма  необычна и неожиданна для додекаборида с ГЦК кристаллической структурой и, очевидно, является следствием возникновения дополнительного канала рассеяния носителей заряда, которое резко модифицирует магнитное взаимодействие 4f-моментов оболочек ионов Ho через электроны проводимости (РККИ механизм).

Результаты исследований приводят к заключению о том, что вдоль направлений [001] и [110] доминирующим вкладом является линейное по полю положительное магнетосопротивление, которому отвечает рассеяние носителей заряда на волне спиновой плотности. В то же время непосредственно перед AF-P переходом появляется сильное квадратичное по полю отрицательное магнетосопротивление, связанное с рассеянием носителей заряда на локальных магнитных моментах ионов Ho.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ № 17-12-01426.

Рис.1 Угловые зависимости магнетосопротивления в полярных координатах для T=2.1K(a), T=4.2K(b) и H=25kOe(c)

Литература

[1] – N. Sluchanko, A. Bogach, N. Bolotina, V. Glushkov, S. Demishev, A. Dudka, V. Krasnorussky, O. Khrykina, K. Krasikov, V. Mironov, V. Filipov, and N. Shitsevalova, Phys. Rev. B 97, 035150 (2018).