Морфология и структура тонких пленок на основе силицидов марганца

Гончарь Наталья Александровна

Студентка

Российский химико-технический университет имени Д.И.Менделеева

Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E–mail: natashag13@list.ru

Тонкие пленки силицидов марганца обладают огромным потенциалом как материал для оптоэлектроники, микро-, нано-, фотоэлектроники и других областей современной науки [1]. Пленочные структуры, в отличие от объемных, расширяют область применения данного материала, так как вся техника нашего поколения и уж тем более грядущих имеет тенденцию к миниатюризации. Одними из главных преимуществ силицидов переходных металлов, а в особенности силицидов марганца, являются высокие термоэлектрические свойства, экологическая чистота исходных веществ и невысокая стоимость материала. Высший силицид марганца (ВСМ) – MnSi1.7 является одним из наиболее перспективных термоэлектрических соединений [2,3].

В данной работе для получения тонких пленок ВСМ использовался метод магнетронного распыления на подложку слюды из мишени монокристалла ВСМ, выращенного методом Бриджмена в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН. Данный метод позволяет получать материалы с заданными характеристиками.

Для максимально полной и достоверной информации о структурной организации, а также фазовом составе данных пленок были использованы методы растровой электронной микроскопии на оборудовании Центра "Диагностики материалов" ИК РАН  ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН.

Морфология и поперечный срез полученных образцов были исследованы на двухлучевом растровом электронно-ионном микроскопе с полевым эмиссионным источником электронов FEI Scios. Поперечный срез был получен методом травления фокусированным ионным Ga+ пучком. Элементный состав полученных пленок определялся с помощью энергодисперсионного рентгеновского микроанализа на микроскопе FEI Quanta 200 3D.

Исследования показали, что на подложке слюды формируется сплошная, пористая пленка силицида марганца толщиной ~700 нм. Размер пор варьируется от 0.05-0.1 мкм. После отжига при температуре 700 К наблюдалось изменение морфологии пленки – структура становится более плотной, наблюдается однородная зернистая структура ВСМ.

Измерение термоэлектрических свойств пленок ВСМ до и после отжига показало, что в процессе термического отжига на воздухе при температуре 600 К происходит резкий рост термоэдс и электросопротивления пленок.

1. S.L. Zhang, M. Ostling. Crit. Rev. Solid State Mater. Sci., 28,1 (2003).

2. А.Т. Burkov, Y. Vinzelberg, J. Scumann, T. Nakama, K. Ygasaki. J.Appl. Phys. 95, 3229. 2001.

3. А.С. Орехов, Т.С. Камилов, Б.В. Ибрагимова, Г.И. Ивакин, В.В. Клечковская. ФТП, 51(6), 2017, с. 740-743.