Исследование структуры монометаллических наночастиц с использованием алгоритмов машинного обучения

А.Л. Шагинян, В.В. Прядченко, В.Н. Раздоров, Л.А. Авакян

Магистр, ведущий научный сотрудник, аспирант, доцент

Южный федеральный университет, физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

Email: anaidashaginyan@yandex.ru

В последние десятилетия уникальные свойства металлических наночастиц, такие как их высокая каталитическая активность [1], антисептические и терапевтические свойства [2], оптические свойства [3, 4], а также иные применения в биологии и медицине [5, 6], привлекают внимание исследователей всего мира. На сегодняшний день существует множество экспериментальных методов диагностики структурных характеристик таких материалов, основанных на взаимодействии различных видов излучения с веществом. Полноценный структурный анализ, как правило, включает в себя применение нескольких методов экспериментальной диагностики с последующей расшифровкой данных, основанной на имеющихся теоретических представлениях о процессах взаимодействия зондирующего излучения с веществом. Такой подход, как правило, представляет собой оптимизационную задачу, в рамках которой наборы экспериментальных данных подгоняются теоретическими функциями, рассчитываемыми из первых принципов.

Альтернативой данному подходу является подход, основанный на построении систем машинного обучения [7]. Принципиальным отличием подобных систем от классических является то, что в систему не закладываются явно знания о методиках расшифровки данных, однако она способна обучаться извлекать одни данные из других. В настоящей работе мы проводим анализ методом «обучения с учителем» с использованием многослойной и сверточной нейронных сетей для определения структурных характеристик небольших (D < 40 нм) металлических наночастиц на основании XANES спектров [8]. К таким структурным характеристикам в первую очередь относятся координационные числа первых четырех координационных сфер. Как известно, для обучения требуется большая выборка данных, получить экспериментально которую, как правило, не представляется возможным. В работе проблема больших данных решена путем моделирования набора разнообразных кластеров с помощью Python-библиотеки ASE и теоретического расчета спектров XANES.

Дальнейшее развитие работы предполагается в направлении исследования структурных характеристик биметаллических наночастиц, тестировании модели на экспериментальных данных, а также построении системы автоматической оценки параметров структуры наноматериала с применением комбинации различных экспериментальных данных.

Благодарности. Данное исследование поддержано грантом «Многомасштабная диагностика структуры нанокомпозитных материалов, содержащих моно- и биметаллические наночастицы, с использованием алгоритмов машинного обучения» № 18-71-00092 Российского научного фонда.

Литература

- Guterman V.E., Alekseenko A.A., Volochaev V.A., Tabachkova N.Y. 
Synthesis of nanostructured Pt/C electrocatalysts and effects of ambient 
atmosphere composition and an intermediate support on their 
microstructure Inorg. Mater., 2016, 52, 23-28.

- Manukyan A.S., Avakyan L.A., Elsukova A.E., Zubavichus Y.V., Sulyanov 
S.N., Mirzakhanyan A.A., Kolpacheva N.A., Spasova M., Kocharian A.N., 
Farle M., Bugaev L.A., Sharoyan E.G. Formation of nickel nanoparticles 
and magnetic matrix in nickel phthalocyanine by doping with potassium 
Mater. Chem. Phys., 2018, 214, 564-571.

- Heinz M., Srabionyan V.V., Bugaev A.L., Pryadchenko V.V., Ishenko E.V., 
Avakyan L.A., Zubavichus Y.V., Ihlemann J., Meinertz J., Pippel E., 
Dubiel M., Bugaev L.A. Formation of silver nanoparticles in silicate 
glass using excimer laser radiation: Structural characterization by 
HRTEM, XRD, EXAFS and optical absorption spectra J. Alloys Compd., 2016, 
681, 307-315.

- Avakyan L.A., Heinz M., Skidanenko A.V., Yablunovskiy K.A., Ihlemann J., 
Meinertz J., Patzig C., Dubiel M., Bugaev L.A. Insight on agglomerates 
of gold nanoparticles in glass based on surface plasmon resonance 
spectrum: Study by multi-spheres T-matrix method J. Phys.: Condens. 
Matter, 2017, 30, 045901-045909.

- Pankhurst Q.A., Connolly J., Jones S.K., Dobson J. Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine J. Phys. D: Appl. Phys., 2003, 36, R167.

- Qian X.-M., Nie S.M. Single-molecule and single-nanoparticle SERS: from fundamental mechanisms to biomedical applications Chem. Soc. Rev., 2008, 37, 912-920.

- J. Timoshenko, D. Lu, Y. Lin, and A.I. Frenkel, J. Phys. Chem. Lett. 8, 5091 (2017).

- E. Stern, in X-Ray Absorption: Principles, Applications, Techniques of EXAFS, SEXAFS, and XANES, edited by D. Koningsberger and R.Prins (John Wiley and Sons, New York, NY, 1988), Chap. 1, p. 3.