Исследование механизмов встраивания азота в углеродные структуры

Рогатнев Степан Сергеевич, Евлашин Станислав Александрович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

Сколковский институт науки и технологий, Москва, Сколково, Россия

E–mail: steperrr@rambler.ru

Потребность в стабильных и дешевых накопителях энергии, используемых для портативной электроники, электротранспорта, возобновляемых источников энергии  увеличивается с каждым годом. К электрохимическим источникам энергии предъявляется существенный ряд требований, среди которых стабильность, высокое значение удельной энергии, способность работать в широких диапазонах температур и многое другое. Среди электрохимических источников энергии можно выделить несколько наиболее перспективных классов: суперконденсаторы, псевдосуперконденсаторы, ионные батареи. В разработке суперконденсаторов достигнут значительный прогресс благодаря использованию материалов с большой удельной площадью поверхности, но значение удельной емкости оказывается небольшим. Псевдосуперконденсаторы представляют собой источники энергии, которые объединяют в себе двойнослойную ёмкость суперконденсаторов и окислительно-восстановительные реакции, которые в свою очередь позволяют существенно увеличить значение удельной емкости электрохимических источников.

Удельная теоретическая емкость псевдосуперконденсаторов  достигает 2000 Ф/г. [1,2]  Такие большие удельные емкости получают за счет окислительно-восстановительных реакций наночастиц оксидов металлов, входящих в состав электродов. Наиболее перспективной альтернативой применению наночастиц является создание дефектов и внедрение различных легирующих примесей непосредственно в решетку углеродных материалов, например C-N, C-B. Внедрение нескольких процентов азота в углеродную решетку позволяет увеличить электрохимическую емкость в несколько раз [1].

Углеродные наностенки представляют из себя графеноподобный материал, который ориентирован практически перпендикулярно подложке, что является источником большой удельной площади поверхности 2630 м2/г.[3] Такие структуры выглядят перспективным материалом для создания электродов электрохимических источников тока и их удельная емкость достигает 120 Ф/г [4].

***

В данной работе для увеличения емкости углеродных наностенок использовалась обработка в плазме постоянного тока, которая приводит к встраиванию 3% ат. азота. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния использовалась для анализа полученных результатов. Значение удельной емкости углеродных наностенок было увеличено со 120 до 700 Ф/г. В результате работы было проведено молекулярно-динамическое моделирование, объяснившее механизмы встраивания азота в углеродную решетку.

Литература

[1] Wang H., Maiyalagan T., Wang X. Review on recent progress in nitrogen-doped graphene: synthesis, characterization, and its potential applications //AcS catalysis. – 2012. – Т. 2. – №. 5. – С. 781-794.

[2] Lin T. et al. Nitrogen-doped mesoporous carbon of extraordinary capacitance for electrochemical energy storage //Science. – 2015. – Т. 350. – №. 6267. – С. 1508-1513.

[3] Hiramatsu M., Hori M. Carbon nanowalls: synthesis and emerging applications. – Springer Science & Business Media, 2010.

[4] Krivchenko, V. A., Maksimov, Y. M., Podlovchenko, B. I., Rakhimov, A. T., Suetin, N. V., & Timofeev, M. A. (2011). Electrochemical activation of carbon nanowalls. Mendeleev Communications, 21(5), 264-265.