Влияние высокого давления на кристаллическую структуру кобальтита

Лис О.Н. 1,2, Кичанов С.Е.2, Козленко Д.П.2, Белушкин А.В.1,2, Савенко Б.Н.2

Студент

1 Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

2 Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Россия

E-mail: lisa_9477@mail.ru

В последнее время исследования сложных оксидов кобальта привлекают широкий научный интерес, что связано с большим разнообразием физических свойств, обнаруженных в этих материалах. В отличие от манганитов или купратов, кобальтиты обладают уникальной особенностью - возможностью изменения спинового состояния ионов Co3+ при вариации термодинамических параметров (температуры или давления). Так, в зависимости от баланса сопоставимых по величине внутриатомной обменной энергии JH и энергии расщепления кристаллического поля CF, в кобальтитах могут быть реализованы немагнитное низко-спиновое LS (t2g6, S = 0) и магнитные  промежуточно-спиновое IS (t2g5eg1, S = 1) и высоко-спиновое HS (t2g4eg2, S = 2) состояния. Следует отметить, модельный слоевой кобальтит  имеющий только трехвалентные ионы кобальта Co3+, привлекает внимание исследователей именно сложной смешанной спиновой конфигурацией: смеси  низко-спинового LS и высоко-спинового HS состояний. Такая модель основного спинового состояния ионов кобальта часто дискуссируется в противопоставлении со существованием промежуточно спинового IS состояния в этом кобальтите.

Воздействие высокого давления является прямым методом контролируемого изменения спиновых состояний ионов кобальта за счет вариации межатомных расстояний и соответствующих валентных углов. Проведение исследований при высоких давлениях дают уникальную возможность определения структурных механизмов изменениями спиновых состояний в кобальтитах. Детальные исследования кристаллической структуры  было проведено методом нейтронной дифракции на дифрактометре ДН-6 импульсного высокопоточного реактора ИБР-2 (ЛНФ им. И.М. Франка, ОИЯИ, г. Дубна), с использованием камеры высокого давления с сапфировыми наковальнями, в диапазоне давлений до 5.8 ГПа и температурном диапазоне 7-300 К.

В результате экспериментов были получены барические и температурные зависимости параметров элементарной ячейки, объема и межатомных длин связей соединения . Установлено, что апикальные и аксиальные длины связи Co-O сжимаются анизотропно, так что кислородный октаэдр  при приложении высокого давления становится менее симметричным. Такая ситуация создает предпосылки для доминантного заселения t2g энергетического уровня, что соответствует реализации низкоспинового LS состояния ионов кобальта. Так как, ионный радиус  больше ионного радиуса то наблюдаются индуцированные высоким давлением изменение таких термодинамических параметров соединения, как коэффициент температурного расширения.