Изучение механизмов формирования светоизлучающей гексагональной фазы 9R-Si

Никольская А.А., Королев Д.С., Михайлов А.Н, Белов А.И., Конаков А.А., Чигиринский  Ю.И., Сушков А.А., Павлов Д.А.,  Тетельбаум Д.И.

Аспирант 1-го года, младший научный сотрудник

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,

физический факультет, Нижний Новгород, Россия

E–mail: alena.nikolskaya.1994@mail.ru

Внедрение новых технологий в современную электронику связано с рядом технологических проблем. Так, перспективное решение увеличения скорости обработки и передачи данных с помощью замены электрических межсоединений в интегральных схемах на оптические ограничено тем, что традиционный материал электронной техники – кремний, является непрямозонным полупроводником и, следовательно, его применение в качестве излучателя света затруднено. Поэтому, актуальным считается направление, связанное с поиском светоизлучающих материалов, совместимых с кремниевыми технологиями. Таким материалом могут стать гексагональные модификации кремния, для которых показаны лучшие излучательные свойства по сравнению с алмазоподобным Si [1, 2].

Ранее нами было показано [3, 4], что при ионной имплантации ионов средних энергий в плёнки SiO2 на Si с последующим отжигом, происходит формирование гексагонального кремния фазы 9R-Si в слое кремния, прилегающем к плёнке. О том, что сформировалась именно данная фаза, свидетельствовали данные просвечивающей электронной микроскопии и фотолюминесценции. Средние проецированные пробеги ионов во всех случаях были меньше толщины плёнки диоксида кремния. Предполагаемый механизм формирования заключался в том, что релаксация механических напряжений, образованных в плёнке при имплантации, в процессе отжига, приводит к перестройке атомных плоскостей приповерхностного слоя подложки кремния. Для детального изучения механизмов преобразования кубического кремния в гексагональный фазы 9R, в настоящей работе использовались следующие технологические условия и материалы. В качестве исходных служили подложки кремния КЭФ-4.5 (100) с термическим оксидом толщиной 160 нм. Имплантация ионов Kr+ проводилась с энергией 80 кэВ и дозой 51016 см-2. Средний проецированный пробег ионов в этом случае составляет 50 нм (согласно расчетам в программе SRIM). Далее производился последовательный отжиг образцов при температурах от 600 до 800 °С. Измерения методом фотолюминесценции (ФЛ) проводились с возбуждением зелёным диодом (530 нм) при температуре жидкого азота.

Спектры ФЛ при последовательном отжиге имплантированных ионами криптона слоев претерпевают трансформацию при увеличении температуры отжига от 600 до 800 °С. Так, при температуре 600 °С в спектре преобладают линии при 1330 и 1400 нм, связанные с дефектами (комплексами междоузельных атомов) в кремнии. Увеличение температуры отжига до 800 °С приводит к снижению интенсивности люминесценции этих линий с одновременным проявлением линии при  1240 нм, которая ранее на основании данных просвечивающей электронной микроскопии и расчетов зонной структуры была отнесена к формирующемуся на границе с плёнкой SiO2 слою 9R-Si. Появление этого пика с одновременным ослаблением других линий может быть обусловлено перестройкой дефектной системы в упорядоченную структуру гексагонального кремния фазы 9R.

Интересно, что средний проецированный пробег ионов Kr+ был меньше толщины плёнки, и, следовательно, прямого воздействия на подложку не было. Поэтому, формирование дефектов в Si и дальнейшая трансформация структуры алмазоподобного Si в 9R-Si связывается нами с релаксацией механических напряжений, которые возникли в плёнке при имплантации ионов Kr+.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания (№ 16.2737.2017/4.6), а также РФФИ (18-32-20168). Никольская А.А. признательна за поддержку в рамках программы «УМНИК» (№13192ГУ/2018).

Литература

1. Rödl C., Sander T., Bechstedt F., Vidal J., Olsson P., Laribi S. and Guillemoles J.F. Wurtzite silicon as a potential absorber in photovoltaics: Tailoring the optical absorption by applying strain // Phys. Rev. B. 2015, 92. p. 045207.

2. Fabbri F., Rotunno E., Lazzarini L., Fukata N. and Salviati G. Visible and Infra-red Light Emission in Boron-Doped Wurtzite Silicon Nanowires // Scientific Reports. 2014, 4. p. 3603.

3. Korolev D.S., Nikolskaya A.A., Krivulin N.O., Belov A.I., Mikhaylov A.N., Pavlov D.A., Tetelbaum D.I., Sobolev N.A. and Kumar M. Formation of Hexagonal 9R Silicon Polytype by Ion Implantation // Technical Physics Letters. 2017, 43. p. 767.

4. Nikolskaya A.A., Korolev D.S.,   Mikhaylov A.N.,   Belov A.I.,   Sushkov A.A., Krivulin N.O., Muhamatchin K.R., Elizarova A.A., Marychev M.O.,   Konakov A.A., Tetelbaum D.I. and Pavlov D.A. Light-emitting 9R-Si phase formed by Kr+ ion implantation into SiO2/Si substrate //  Appl. Phis. Lett.  2018, 113. p. 182103.