Электрохимический синтез графена в сверхкритическом электролите

Никифоров А.А.1, Сюй С.2

1студент, 2студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: nikiforov.aa16@physics.msu.ru

Графен привлекает большой интерес исследователей из-за своих исключительных электрических и механических свойств, которые могут найти широкое применение в электронике и электрохимической энергетике. Для получения графена используют, как правило, химическое окисление неорганическими оксилителями [1]. Этот подход требует много ресурсов и времени, он неэкологичен, а продукт нужно очищать от кислоты, что приводит к дополнительным затратам. Электрохимические методы, основанные на интеркаляции ионов в водных [2] и безводных [3] электролитах с последующим расслаиванием графита, более чистые и позволяют сделать синтез быстрее, но также требуют очистки продукта от электролита. Для получения графена без очистки применяют физический способ расщепления графита в сверхкритической среде [4], например, путём повышения и резкого понижения давления, но обычно такой подход характеризуется низким выходом продукта. Таким образом, на данный момент не существует быстрого и эффективного метода синтеза графена, и поиск таких методов является важной задачей. Для её решения мы предлагаем объединить физический и электрохимический подходы и осуществлять синтез графена путем электрохимического окисления в сверхкритическом электролите. Благодаря их синергии, процесс получения графена, как мы ожидаем, станет более эффективным и быстрым.

Чтобы реализовать предложенный подход, мы исследовали процесс электрохимической интеркаляции ионов в графит в сверхкритическом электролите. Для этого в качестве материала мы использовали высокоориентированный пиролитический графит, а в качестве электролита был взят раствор тетрабутиламмония тетрафторбората в смеси ацетонитрил/СО2. Интеркаляцию (BF4)- проводили в потенциостатическом режиме. Степень интеркаляции была исследована методами комбинационного рассеяния света и рентгенофазового анализа. Впервые была показана возможность интеркаляции аниона тетрафторбората из сверхкритического электролита.

Литература

1.	He P. и др. Kinetically Enhanced Bubble-Exfoliation of Graphite toward High-Yield Preparation of High-Quality Graphene // Chem. Mater. 2017. Т. 29, № 20. С. 8578–8582.

2.	Yu L., Yasuda S., Murakoshi K. Synthesis of Nanometer Size Single Layer Graphene by Moderate Electrochemical Exfoliation. 2012. Т. 212. С. 209–212.

3.	Cooper A.J. и др. Single stage electrochemical exfoliation method for the production of few-layer graphene via intercalation of tetraalkylammonium cations // Carbon N. Y. Elsevier Ltd, 2013. Т. 66. С. 340–350.

4.	Wang W. и др. Highly Efficient Production of Graphene by an Ultrasound Coupled with a Shear Mixer in Supercritical CO2 // Ind. Eng. Chem. Res. 2018. Т. 57, № 49. С. 16701–16708.