Структурные фазовые переходы в лангаситах Ba3TaFe3Si2O14 и Ba3NbFe3Si2O14 при высоких давлениях до 60 ГПа

Никифорова Ю.А. 1,2, Старчиков С.С.1,2, Аксёнов С.Н.1,2

Аспирантка; с.н.с., к.ф.-м.н.; н.с.

1ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 119333 Москва, Россия
2Институт ядерных исследований РАН, 142190 Москва, Троицк, Россия

E–mail: juliadavudova@gmail.com

Кристаллы семейства лангасита (La3Ga5SiO14) вызывают большой научный и практический интерес из-за высоких параметров пьезоэлектрических, акустооптических и лазерных свойств [1; 2].

Лангаситы с общей формулой А3ВС3D2O14 [3] относятся к структурному типу Ca3Ga2Ge4O14 и имеют слоистую тригональную структуру, пространственная группа P321 (Z = 1). В этой нецентросимметричной структуре смешанные слои из тетраэдров С и D - катионов чередуются вдоль оси z (c) со слоями из крупных катионов: A-восьмивершинников (томсоновских кубов) и B-октаэдров (Рис.1).

Рис 1. Элементарная ячейка железосодержащего лангасита Ba3NbFe3Si2O14. Ионы Fe и Si находятся в кислородных тетраэдрах. Ионы Ba расположены в томпсоновских кубах, а ионы Nb - внутри октаэдров.

Ba3TaFe3Si2O14 и Ba3NbFe3Si2O14  - перспективные кристаллы это семейcтва, содержащие магнитные катионы. Одновременное наличие электрического и магнитного параметров порядка в этих кристаллах позволяет называть их мультиферроиками.[4] Магнитоэлектрические эффекты в кристаллах Ba3NbFe3Si2O14 наблюдаются только при температурах ниже температуры магнитного упорядочения, которая составляет ТN = 27 K.[5] Поэтому повышение TN  является одной из задач, важных для практических применений. Одним из способов решения этой задачи является использование методики высоких давлений. Внешнее давление способно существенно изменить кристаллическую структуру, а значит и магнитные и электронные свойства Ba3NbFe3Si2O14.

Данная работа посвящена исследованиям порошков кристаллов Ba3TaFe3Si2O14 и Ba3NbFe3Si2O14 методом синхротронной рентгеновской дифракции при высоких давлениях в камерах с алмазными наковальнями вплоть до 60 ГПа. Обнаружены структурные фазовые переходы в области Р = 3-5, 15-19 и 45 ГПа. Наиболее резкие изменения структуры  наблюдаются при втором переходе около 17 ГПа, где сильно уменьшается параметр с элементарной ячейки, и объем ячейки падает скачком на 7 %. Обсуждаются возможные механизмы структурных превращений.

Авторы выражают благодарность проф. д.ф.-м.н. И.С. Любутину, к.ф.-м.н. А.Г. Гаврилюку, к.ф.-м.н. И.А. Трояну, к.х.н. А.Г. Ивановой за руководство и значительную помощь в проведении работы. Синхротронные исследования были выполнены на станции P02.2 (Extreme Conditions Beamline) DESY, Hamburg, Германия  и станции ID18 (Nuclear Resonance Beamline) ESRF, Гренобль, Франция.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (грант # 16-12-10464), РФФИ (грант #17-02-00766).

Литература

1.	B. V. Mill, E. L. Belokoneva, T. Fukuda, New compounds with a Ca3Ga2Ge2O14 - Type structure: A3XY3Z2O14. ‒ 1998. ‒ T. 43. C. 1168–1175.

2.	B.V. Mill, Yu. V. Pisarewky, E.L. Belokoneva, Synthesis, growth and some properties of single crystals with the Ca3 Ga2 Ge4 O14 structure. ‒ 2000.

3.	E.L. Belokoneva, N.V. Belov, Кристаллическая структура синтетического Ga, Ge-геленита Ca2 Ga2 Ge O7 = Ca2 Ga (GaGe) O7 и сопоставление ее со структурой Ca3 Ga2 Ge4 O14 = Ca3 Ge [(Ga2Ge) Ge2 O14]. ‒ 1981. ‒ T. 260. 1363-1366.

4. 	N. Lee, Y. J. Choi, and S.-W. Cheong, Magnetic control of ferroelectric polarization in a self-formed single magnetoelectric domain of multiferroic Ba3NbFe3Si2O14  Appl. Phys. Lett. 104, 72904 (2014).

5.	I. S. Lyubutin, P. G. Naumov, B. V. Mill’, K. V. Frolov, E. I. Demikhov, Structural and magnetic properties of the iron-containing langasite family A3M Fe 3X2 O 14 (A = Ba, Sr; M = Sb, Nb, Ta; X = Si, Ge) observed by Mössbauer spectroscopy // Physical Review B. ‒ 2011. ‒ T. 84. № 21. C. 1168.