Влияние пьезоэффекта на проводимость низкоразмерной структуры

Степушкин Михаил Владимирович

младший научный сотрудник

ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия

E-mail: COKPOWEHEU@yandex.ru

Важным этапом в процессе исследования низкоразмерных полупроводниковых структур является изготовление омических контактов, сохраняющих работоспособность до субгелиевых температур [1]. Для измерения их характеристик традиционно применяется метод передающей линии (TLM). Использование данного метода предполагает, что все контакты одинаковы и не влияют на характеристики проводящего слоя за исключением, возможно, небольшой приконтактной области.

При проведении подобных экспериментов с гетероструктурой GaAs/AlGaAs с двумерным электронным газом нами наблюдалась аномальная зависимость сопротивления зазора от его длины. При охлаждении ниже 100 К сопротивления более коротких зазоров сильно возрастали и превышали сопротивления более длинных, при этом их вольт-амперные характеристики оставались линейными. Аналогичное явление описано в [2]. Возможным объяснением этого является наличие пьезоэлектрического эффекта. За счет различия коэффициентов теплового расширения металла и полупроводника возникают механические напряжения, приводящие к возникновению пьезопотенциала, влияющего на концентрацию свободных носителей заряда. Расчеты в соответствии с традиционной моделью [3], не учитывающей влияния пьезоэффекта за пределами канала, показали, что уменьшение сопротивления с увеличением расстояния между контактами возможно только в узком диапазоне расстояний, на несколько порядков меньшем, чем в экспериментальной структуре. Было сделано предположение о наличии существенного влияния пьезозарядов, возникающих во всем объеме полупроводника, на проводимость канала. Соответствующие расчеты подтвердили возможность существования диапазона длинн зазоров, в котором при определенных параметрах структуры сопротивление уменьшается с увеличением длины. Таким образом, в структурах GaAs/AlGaAs обнаружено значительное влияние пьезоэффекта, которое необходимо учитывать при проектировании приборов микро- и наноэлектроники.

Литература

- С.П. Курочка, М.В. Степушкин, В.И. Борисов Особенности создания омических контактов к гетероструктурам GaAs/AlGaAs с двумерным электронным газом // Известия вузов. Материалы электронной техники. 2016. Т. 19, No 4 с. 244 — 250

- Oktay Göktas, Jochen Weber, Jürgen Weis, Klaus von Klitzing. Alloyed ohmic contacts to two-dimensional electron system in AlGaAs/GaAs heterostructures down to submicron length scale //  Physica E 40 (2008) 1579–1581

- Shin-Shien Lo, Chien-Ping Lee // IEEE Trans. on Electron Devices. vol.ED-37. NO.10, (1990)