Термодинамическая стабильность твердых растворов (CaGa2S4)х(BaGa2S4)1-х и (CaGa2S4)х(СaAl2S4)1-х

T.Г. Нагиев*, Э.Г. Асадов

Научный сотрудник

Институт Физики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан

email: tural@nagiyev.net

В работе методом твердофазных реакций синтезированы твердые растворы CaxBa1-xGa2S4  и Ca(AlxGa1-x)2S4. Впервые расчетным путем определены температурно-концентрационные зависимости свободной энергии смешения Гиббса твердых растворов (CaGa2S4)х(BaGa2S4)1-х  и (CaGa2S4)х(СaAl2S4)1-х из тройных соединений и фазовые диаграммы систем CaGa2S4–BaGa2S4  и CaGa2S4–CaAl2S4. Выявлено, что в этих системах образуются непрерывные твердые растворы. При обычных температурах происходит спинодальный распад твердых растворов (CaGa2S4)х(BaGa2S4)1-х на две фазы.

Соединения  CaxBa1-xGa2S4  и Ca(AlxGa1-x)2S4 синтезировались методом твердфазных реакций из порошковых  компонентов CaS, BaS и Ga2S3, взятых в стехиометрических соотношениях в графитизированных откачанных кварцевых ампулах.

Для оценки области существования и стабильности полученных твердых растворов  вычислили их термодинамические функции смешения, а также кривые ликвидуса  и солидуса систем CaGa2S4–BaGa2S4  и CaGa2S4–CaAl2S4. На основании теоретических расчетов, можно заключить, что энтальпии смешения твердых растворов, отличающихся по одному химическому элементу, находятся в корреляции с атомным радиусом элемента в виде катиона или аниона. Ионные радиусы для галлия, алюминия, кальция и бария по Гольдшмидту составляют: r(Ga+3)=0.62; r(Al+3)=0.57; r(Ca+2)=1.06; r(Ba+2)=1.43 Å. Для твердых растворов (CaGa2S4)х(СaAl2S4)1-х, с близкими радиусами катионов, и двумя общими ионами, максимальные значения энтальпии смешения составляют ±500 Дж/моль. Исходя из модели регулярных растворов, можем написать:

Атомные радиусы  кальция и бария, близкие по химической природе, существенно отличаются. Поэтому для твердых растворов (CaGa2S4)х(BaGa2S4)1-х максимальные значения энтальпии смешения могут иметь  в пределах 1000-1500 Дж/моль. Учитывая зависимость параметра смешения от состава в модели регулярных растворов, можем написать:

Мы получили уравнение для расчета свободной энергии смешения твердых растворов  (CaGa2S4)х(СaAl2S4)1-х:

и получили уравнения для расчета свободной энергии смешения твердых растворов  (CaGa2S4)х(BaGa2S4)1-х:

Таким образом, температурно-концентрационные зависимости свободной энергии смешения Гиббса твердых растворов (CaGa2S4)х(BaGa2S4)1-х  и (CaGa2S4)х(СaAl2S4)1-х  из тройных соединений и фазовые диаграммы систем CaGa2S4–BaGa2S4 и CaGa2S4–CaAl2S4  показывают, что в этих системах образуются непрерывные твердые растворы. При обычных температурах  происходит спинодальный распад твердых растворов (CaGa2S4)х(BaGa2S4)1-х на две фазы.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики-Грант №  EİF-BGM-3-BRFTF-2+/2017-15/01/1