Усиление комбинационного рассеяния света с помощью фотонного кристалла со структурой инвертированного опала

Ашуров М.С.

Аспирант

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Факультета наук о материалах, г. Москва, Россия

E-mail: matin_93@mail.ru

Возможности современной диагностики во многом зависят от способности обнаружения органических веществ в очень низкой концентрации. Один из основных методов создания сенсоров единичных молекул – гигантское комбинационное рассеяние (surface-enhanced Raman scattering, SERS) [1], потому что именно SERS спектроскопия с использованием наночастиц Ag и Au способна обеспечить необходимую чувствительность. В настоящее время существует несколько исследований, касающихся использованием фотонно-кристаллических подложек для SERS. Однако известно, что ФК сами по себе могут усиливать сигнал КР, если длина волны излучение лазера совпадает с краем фотонной запрещённой зоны [2, 3]. Тем не менее, объем известных экспериментальных данных по этому вопросу очень ограничен, и для ФК со структурой инвертированного опала данный эффект не изучался.

В настоящей работе предлагается новый тип усилителей сигнала КР со структурой инвертированного опала. Были синтезированы инвертированные ФК на основе фоторезиста ETPTA темплатным методом. В качестве темплатов выступали пленки опалового типа на основе сферических микрочастиц SiO2. Монодисперсные микрочастицы нужного размера были синтезированы методом доращивания зародышей [4]. Пленки опалового типа были получены методом вертикального осаждения. Далее пустоты опалового темплата заполняли мономером ETPTA с последующей полимеризации под действием УФ облучения. После удаления частиц SiO2 с помощью плавиковой кислотой получили инвертированный опал на основе ETPTA. Путем варьирования диаметра микросфер в опаловых темплатах были получены инвертированные ФК с фотонной запрещённой зоны около 460, 485, 503, 509 и 572 нм. Далее для изучения способности полученных образцов к усилению рамановского сигнала их пропитывали раствором красителя метиленового голубого с концентрацией 5*10-3 М. Результаты спектров КР показали, что для образцов с фотонной запрещённой зоной при 503 и 509 нм были получены наибольшие пики КР, в то время как для образцов с фотонной запрещенной зоной при 460 и 572 нм спектр КР метиленового голубого не наблюдался совсем. Таким образом, мы подтвердили возможность резкого усиления КР в ситуации, когда край фотонной запрещённой зоны совпадает с длиной волны лазерного излучения.

Список литературы

[1] S. Nie, S.R. Emory // Science, 1997, 275 (5303): 1102

[2] Я. Альмохамед, Р. Барил и др., // Письма в ЖЭТФ, 2015 (101): 399

[3] V.S. Gorelik, P.P. Sverbila et al., // Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 2018, 32: 6

[4] С. О. Климонский, Т. Бахия, А. В. Кнотько, А. В. Лукашин, // ДАН, 2014, 457: 1