Влияние высоковакуумной сублимационной очистки на электрические и оптические свойства монокристаллов тиофен-фениленовых олигомеров

Доминский Д.И.1, Константинов В.Г.1, Огилько Н.С.2

Аспирант

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет и международный лазерный центр, Москва, Россия

E-mail: di.dominskiy@physics.msu.ru

Органическая электроника – молодая и бурно развивающаяся область науки на стыке физики и химии. Монокристаллы тиофен-фениленовых олигомеров (ТФО) являются многообещающими оптоэлектронными материалами для светоизлучающих устройств, так как они сочетают в себе эффективный транспорт носителей заряда и высокую люминесценцию [1, 2]. Хорошо известно, что эти свойства сильно зависят от чистоты материала. Стандартные приборы для вакуумной возгонки, коммерчески доступные для химических лабораторий, позволяют получать материалы с чистотой в 99,9%. Однако, как было недавно выявлено [3], даже 0,1% примеси может оказывать существенное влияние на электрические и оптические свойства монокристаллов на основе таких ТФО. В связи с этим встаёт вопрос об повышении эффективности очистки молекулярных полупроводников.

В настоящей работе разработан метод высоковакуумной сублимационной очистки ТФО, представлены результаты очистки ТФО, а также приведено сравнение оптических и электрических свойств кристаллов ТФО до и после очистки исходного материала.

Для очистки была реализована техника высоковакуумной сублимации при контролируемом градиенте температур в зоне осаждения, посредством использования в качестве нагревательного элемента двух раздельных нагревательных спиралей с разной частотой витков и отдельными источниками питания. Подбирая значения подаваемого на совмещенную спираль электрического тока, удалось добиться очень плавного градиента температуры вдоль области осаждения (до 0,6°/см), что позволило эффективно разделять основное вещество и схожую по молекулярному весу примесь.

В работе обсуждаются различия в спектрах фотолюминесценции кристаллов ТФО до и после очистки, а также электрические свойства полевых транзисторов на их основе. Полученные данные свидетельствуют об эффективности разработанной методики очистки ТФО и ее необходимости при проведении исследований полупроводниковых свойств ТФО и других аналогичных соединений.

Исследование было поддержано грантом РНФ №17-79-00341.

Литература

- Hotta S., Yamao T. The thiophene/phenylene co-oligomers: exotic molecular semiconductors integrating high-performance electronic and optical functionalities // Journal of Materials Chemistry, 2011, Vol. 21, №5, P. 1295-1304

- Kudryashova L. G., Kazantsev M.S. Highly Luminescent Solution-Grown Thiophene-Phenylene Co-Oligomer Single Crystals // ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, Vol. 8, №16, P. 10088-10092

- Olga D. Parashchuk, Artur A. Mannanov, Vladislav G. Konstantinov, Dmitry I. Dominskiy Molecular self-doping controls luminescence of pure organic single crystals. // Advanced Functional Materials, 2018 №28(21) P. 1800116.