Исследование сегнетоэлектрических нанокомпозитов на основе P(VDF-TrFE) методами сканирующей зондовой микроскопии

Терехова Ю.С.1, Киселев Д.А.1, Солнышкин А.В.2, Силибин М.В. 3

Аспирант

1НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия; 2Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия; 3НИУ «МИЭТ», г. Зеленоград, Россия

E-mail: terehova_julia@rambler.ru

Сегнетоэлектрические полимеры типа поливинилиденфторида (PVDF) и сополимеры на его основе нашли широкое применение в качестве функциональных элементов различных электротехнических устройств в современной электронике ввиду своих высоких пьезоэлектрических и пироэлектрических свойств [1]. Полимерные материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с остальными веществами: малая плотность, стабильность электрофизических свойств, простота и относительно низкая стоимость получения. Также стоит отметить, что полимерной пленке можно придать практически любую форму без потери механической прочности и ударостойкости, что позволяет применять полимерные пленки во всех отраслях промышленности.

Структура поверхности и локальные пьезоэлектрические свойства пленочных образцов сополимера P(VDF-TrFE) и композитов на его основе (P(VDF-TrFE) + 20VA500+Fe, P(VDF-TrFE) + 5% BaTiO3) исследовались методом силовой микроскопии пьезоотклика на сканирующей зондовой нанолаборатории Ntegra Prima (NT-MDT, Россия). Для получения изображений использовался проводящий кантилевер CSG 30/Pt. Установлено, что топография и значения шероховатости поверхности отличаются для исследуемых образцов. Величина остаточного индуцированного пьезоэлектрического отклика (ΔPR) определялась по высоте «ступени» между положительной и отрицательной заполяризованными областями. Также исследована стабильность индуцированного состояния пьезоэлектрического отклика (поляризации) от времени. Показано, что быстрее всего релаксация сигнала наблюдается у «чистого» сополимера P(VDF-TrFE), а самая медленная с добавкой титаната бария. Полученные результаты указывают на то, что пленки сополимера P(VDF-TrFE) и композиты на его основе являются перспективными материалами для использования их в качестве элементов памяти.

- B.E. Живулин, Д.А. Жеребцов, С.М. Лебедева, М.В. Штенберг, А.А. Осипов, Л.А. Песин Синтез и свойства продуктов высокотемпературной термической обработки поливинилиденфторида // Физика твердого тела. - 2017. - том 59, вып. 2. - С. 394-398.