Темплатный синтез гетероструктурных нанопроволок с магниторезистивными свойствами

И.М. Долуденко

Аспирант 1 курса,

Научный Исследовательский Институт Высшая Школа Экономики

департамент электронной инженерии, Москва, Россия

E-Maill: doludenko.i@yandex.ru

Аннотация

В данной работе были получены гетероструктурные нанопроволоки (НП) состава Cu/Ni методом темплатного (матричного) синтеза. Исследованы их структурные свойства методами электронной микроскопии и ренгеноструктурного анализа. Был предложен новый режим получения гетероструктурных нанопроволок, позволяющий более точно контролировать периодичность и толщину отдельных слоев. Исследованы магниторезистивные свойства образцов.

Экспериментальная часть

Оптимальные условия осаждения слоев разного состава из одного электролита были определены экспериментально. Для этого проводилось осаждение на плоскую поверхность при разных потенциалах. Образцы исследовались с помощью растровой электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа.

Элементный состав образцов показал, что оптимальный потенциал для осаждения медного слоя – 0,8 В, для слоя никеля – 1,8 В. Результаты рентгеноструктурного анализа показывают наличие ГЦК решетки на всех образцах, однако наблюдается резкое изменение параметра решетки в промежутке от 1 В до 1,8 В.

Для получения гетероструктурных нанопроволок использовалась матрица на основе трековых (ядерных) мембран с диаметром пор 100 нм. На первом этапе проводилось осаждение с переключением потенциала в зависимости от времени. ПЭМ показала наличие раздельных слоев меди и никеля, которые изменяются по своей толщине по длине нанопроволоки. Структура НП поликристаллична. Размер отдельных зерен варьируется от 5 нм до 10 нм. На поверхности присутствуют оксиды меди (Cu2O и CuO) и никеля (NiO и Ni2O3) разных стехиометрий.

Для того чтобы сделать слои неизменными по толщине был предложен новый режим осаждения. В нем потенциал изменялся в зависимости от протекшего заряда. Заряд в данном случае рассчитывался теоретически. Данный режим позволяет получать гетероструктурные НП с контролируемой и неизменной по всей длине толщиной слоя. Исследование зависимости электрического сопротивления от прикладываемого магнитного поля показало наличие эффекта ГМС на данных образцах. Таким образом, возможно получать структуры состоящие из слоев меди и никеля с толщиной слоя 15 – 20 нм выше. При дальнейшем уменьшении образуются структуры состоящие из медного сердечника и никелевой оболочки.

Заключение

В ходе данной работы опытным путем были определены оптимальные условия осаждения гетероструктурных НП; получены образцы гетероструктурных НП и изменяющейся по длине толщиной слоев; был предложен режим электроосаждения позволющий сохранять неизменной толщину слоев по всей длинне НП; было подтверждено наличия эффекта ГМС на получаемых НП.

Работы проводилось на базе ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, научный руководитель от организации – к.ф-м.н. Загорский Д.Л. Измерения магниторезистивных свойств проводились на базе Физ. фак. МГУ, Овченков Е.А.. Автор выражает благодарность в.н.с. Жигалиной О.М. (ИК РАН) за проведение части микрокопических исследований