Электрохимическое осаждение систем Sn-Ag, In_Ag, Sn-Ni и In-Ni заданного состава для последовательного монтажа микроэлектронных компонентов

Гак А.С.

Студент
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Россия, Москва

E-mail: alexandrg03@gmail.com

С уменьшением размера и шага выводов интегральных схем актуальным становится формирование контактных структур методом электрохимического осаждения непосредственно на контактных площадках [1]. При последовательном монтаже компонентов микросборок интерес представляют припои с возможностью формирования паяных соединений, имеющих различную температуру деградации, определяемую составом припоя и возможными фазовыми превращениями.

В работе исследованы процессы электрохимического осаждения систем Sn-Ag и In-Ag с содержанием легкоплавкого компонента 15,25 и 35%, а также Sn-Ni и In-Ni с содержанием легкоплавкого компонента 20 и 45%. Составы образцов выбраны на основе диаграмм состояния и соответствуют различным областям возможных фазовых переходов при плавлении осажденного материала. Для возможности изучения термического поведения и фазовых превращений в сформированных системах в качестве экспериментальных образцов использовалась проволока из тугоплавкого компонента, на которую осаждался легкоплавкий материал. В целях предотвращения плавления припоя на поверхности и более равномерного взаимодействия компонентов структуры проводилось финишное электрохимическое покрытие экспериментальных образцов тугоплавким материалом.

Осаждение систем Sn-Ag, Sn-Ni с использованием описанных в технологических справочниках электролитов не вызвало затруднений и отличалось хорошей воcпроизводимостью. При осаждении индия из электролита, содержащего 35 г/л In2(SO4)3, 80 г/л трилона Б и 100 г/л сульфата аммония в связи с малым выходом по току и неоднородностью осажденного материала была проведена оптимизация состава раствора. С увеличением концентрации сульфата индия до 60 г/л повысилась емкость электролита катионами индия, при замене сернокислого аммония на уксуснокислый аммоний в электролите снизилась концентрация свободных ионов водорода, и в результате уменьшился побочный процесс выделения водорода.

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии было исследовано термическое поведение сформированных систем по программе нагрева-охлаждения до температур 50-250-50-300-50-400°С. На термограммах экспериментальных образцов с оловянным легкоплавким компонентом выявлены термодинамические пики, соответствующие плавлению эвтектического и околоэвтектического составов. При термоциклических исследованиях систем с индиевым легкоплавким компонентом интерес представляет обнаруженный для образцов In-Ag с содержанием индия 24,8 и 34,6% эндотермический пик при 365°С, а также отсутствие пиков при третьем нагреве сплава In-Ni с содержанием индия 19,5%, позволяющее рекомендовать данный состав материала при последовательном монтаже микроэлектронных компонентов.

Литература

1.	В.М. Рощин, В.Л. Дшхунян, И.Н. Петухов, К.С. Сеньченко, В.Р. Кухтяева. Исследование процессов электрохимического формирования контактных структур для сборки интегральных микросхем//Неорганические материалы. 2015. том 51. №3. С. 344-348.