Получение термоэлектрического материала на основе сплавов Гейслера методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза

Таранова А.И., Новицкий А.П., Седегов А.С., Воронин А.И., Московских Д.О.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: ataranovamisis@gmail.com

Эффективное использование энергии является одной из главных технологических задач, стоящих на сегодняшний день. Большинство производственных механизмов выделяют бросовое тепло, преобразование которого в электрическую энергию возможно с помощью термоэлектрического модуля, представляющего собой совокупность термоэлектрических материалов. Эффективность материала определяется как ZT=S2⋅σ⋅Tk, где S, σ, k и T – это коэффициент термоЭДС, электропроводность, теплопроводность и температура.

Полные сплавы Гейслера представляют собой тройные интерметаллические соединения, в состав которых входят доступные и экологически чистые элементы. Сплавы Гейслера являются термически стабильными, обладают высокой электропроводностью и хорошим коэффициентом термоЭДС, что позволяет рассматривать их, как наиболее перспективный класс среди низко- и среднетемпературных термоэлектрических материалов,

Традиционным способом синтеза сплавов Гейслера считается электродуговая плавка с последующим помолом и консолидацией материала методом искрового плазменного спекания [1]. Однако существенным недостатком такого синтеза является многоступенчатость и длительность – так, гомогенизирующий отжиг после плавления проводится в течение одной недели. В данной работе предложен альтернативный способ получения сплавов Гейслера – метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с механохимической активацией порошков-прекурсоров, позволяющий сократить время синтеза и получения готового объемного материала до одного дня [2].

Вышеописанными методами были получены образцы серии Fe2TiSn1-xSix (x = 0; 0.1; 0.15), проведено исследование структурных характеристик и термоэлектрических свойств в интервале температур 80 – 473 К. По результатам рентгенофазового анализа было установлено, что образцы номинального состава Fe2TiSn можно считать однофазными. Однако, в случае метода СВС, присутствует незначительное содержание FeSn, наличие которого согласуется с фазовым равновесием системы Fe-Ti-Sn. Полученные значения электрофизических и тепловых характеристик для обеих серий хорошо коррелируют между собой, что говорит о применимости метода СВС, а грамотный подбор параметров синтеза позволит получить однофазный материал с высоким показателем термоэлектрической эффективности.

Литература

- Mori. T. Novel principles and nanostructuring methods for enhanced thermoelectrics // Small. – 2017. – V. 13. – №. 45. – P. 1702013.

- Su X., et al. Self-propagating high-temperature synthesis for compound thermoelectrics and new criterion for combustion processing // Nature communications. – 2014. – V. 5. – P. 4908.