Рост из расплава, структура и свойства твердых растворов (ZrO2)0.89(Sc2O3)0.1(CeO2)0.01

Числов А.С.

Студент

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

Е-mail: Chislov.artem@bk.ru

Материалы на основе диоксида циркония, стабилизированные оксидами редкоземельных металлов находят широкое применение в качестве твёрдых электролитов для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Большое практическое значение имеют керамические материалы и, в частности, состав (ZrO2)0.89(Sc2O3)0.1(CeO2)0.01. Использование монокристаллов открывает новые возможности и перспективы в применении и исследовании таких материалов.

Целью настоящего исследования является изучение роста кристаллов и влияния совместного легирования оксидами скандия и церия на фазовый состав, структуру и свойства твердого раствора (ZrO2)0.89(Sc2O3)0.1(CeO2)0.01.

Кристаллы были выращены направленной кристаллизацией расплава в холодном контейнере. Процесс плавления осуществлялся с помощью индукционного нагрева, позволяющего получать высокие температуры (до 3000°С). При уменьшении скорости кристаллизации от 10 до 3 мм/час размеры кристаллов в поперечном сечении увеличивались; максимальные размеры кристаллов составляли 50 мм в длину и 25 мм в поперечном сечении. В результате синтеза получали слиток, состоящий из монокристаллов столбчатой формы, типичной для данного метода.

Распределение компонентов по длине кристалла (ZrO2)0.89(Sc2O3)0.1(CeO2)0.01  показало, что оксид церия оттесняется к верхней части кристалла. Увеличение концентрации примесей к концу роста вызвано нарушением нормальной кристаллизации из-за концентрационного переохлаждения на фронте кристаллизации, приводящем к быстрой кристаллизации области, обогащенной оттесняемой примесью.

Получены данные о ионной проводимости кристаллов. Проведено сравнение свойств полученных кристаллов и керамических материалов данного состава. Свойства твёрдых растворов (ZrO2)0.89(Sc2O3)0.1(CeO2)0.01 обсуждаются с учетом структуры и фазового состава.