Синтез структур на основе станната цинка гидротермальным методом

Левкевич Е.А.

Студент

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

им. В.И.Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ»

факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: levek26@gmail.com

Станнат цинка – одно из наиболее востребованных тройных химических соединений, привлекающее внимание благодаря своим уникальным свойствам. Интерес представляет использование такого материала в газочувствительных датчиках, работающих при низких температурах, в качестве электродов акумуляторов и др. [1,2,3]. Это соединение может кристаллизоваться в одной из двух модификаций: ZnSnO3 (станнат цинка) или Zn2SnO4 (ортостаннат цинка) [4], которые и определяют применение. Изучение способов управляемого формирования станната цинка в необходимой модификации представляет безусловный практический интерес.

В данной работе были получены порошковые материалы и структуры на подложках методом гидротермального синтеза. Прекурсоры: хлорид олова (ZnCl2) (3 ммоль), хлорид олова (SnCl4∙2H2O) (3ммоль), гидроксид натрия (NaOH) (1М). Каждый из них был растворён в 20 мл воды. В раствор хлорида олова последовательно добавлялись растворы гидроксида натрия и хлорида цинка. Часть полученного раствора была помещена на 6 часов в автоклав с термопластовым вкладышем при температуре 200 С. Часть – в термостат при температуре 90 С на 6 часов. Аналогичные эксперименты были проведены с добавлением поливинилпиррролидона (PVP) (0,075 М). А также с использованием в качестве источника цинка ацетата цинка (Zn(CH3COO)2∙H2O).

Полученные материалы и структуры были исследованы методом спектроскопии комбинационного рассеяния света. Анализ результатов спектроскопии показал, что в полученных структурах присутствует фаза ортостанната цинка. Морфология поверхности изучена при помощи растровой электронной микроскопии. Также была оценена фотокаталитическая активность полученных систем при помощи методик разложения метилового оранжевого (МО). Данные исследования особенно важны для применения в газочувстительных сенсорах, так как после многократного использования датчика необходимо обеспечить активацию поверхности до начального состояния.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-79-20239).

Литература:

1. Ma G. et al. Phase-controlled synthesis and gas-sensing properties of zinc stannate (ZnSnO 3 and Zn 2 SnO 4) faceted solid and hollow microcrystals //CrystEngComm. – 2012. – Т. 14. – №. 6. – С. 2172-2179.
2. Jiang Y. Q. et al. Hydrothermal syntheses and gas sensing properties of cubic and quasi-cubic Zn2SnO4 //Materials Chemistry and Physics. – 2011. – Т. 129. – №. 1-2. – С. 53-61.

3. Yuan Zhengyong, Yuan Liangjie, Sun Jutang. Synthesis and properties of nanosized tin-zinc

composite oxides as lithium storage materials// Front. Chem. China. 2007. V.2(3). P.303-306.

## 4. Sun S., Liang S. Morphological zinc stannate: synthesis, fundamental properties and applications //Journal of Materials Chemistry A. – 2017. – Т. 5. – №. 39. – С. 20534-20560.