Исследование магнитореологического эластомера

Иванова Д.А., Ефимов И.А., Ротарь А.П.

Студент

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

Факультет машиностроительных технологий, Москва, Россия

E-mail: dar7906830.ivanova@yandex.ru

Магнитореологические полимеры являются важной группой среди «умных» материалов. Они представляют собой класс композитных материалов, реологическими свойствами которых можно управлять за счет внешнего магнитного поля.

В состав магнитореологического эластомера (МРЭ) входят три базовых компонента: эластомерная матрица в качестве основы, магнитные частицы как наполнитель и специальные связующие добавки [1].

Магнитореологические эластомеры нашли свое применение в промышленности в качестве основы адаптивных демпферов, датчиков, микроманипуляторов (актуаторов). На данный момент плохо исследуемой, но перспективной областью применения полимера, является использование его в вакуумных системах как уплотнительного материала и как рабочее тело в системах активной виброизоляции объектов в вакууме [2].

Для применения эластомера в вакууме важно знать характер газовыделения из полимера при обезгаживании и прогреве. Для исследований образцы эластомера размещались в медном штенгеле вакуумного откачного поста. Штенгель был вакуумирован до заданного предельного давления  Па при комнатной температуре и при прогреве до . С использованием квадрупольного масс-спектрометра (XT200) в каждый момент времени регистрировалось парциальное давление каждого газа с массами 1-200 а.е.м. По полученным данным для каждой атомной массы были построены графики зависимости парциального давления от времени. Выявлены газы, парциальные давления которых максимальны, а значит они оказывают наибольшее влияние на суммарное давление в камере.

Выявлено, что при обезгаживании полимера выделяются такие газы как водород, вода, азот и углекислый газ, данные газы входят в состав атмосферного воздуха. Так же при повышении температуры появляется дополнительный газовый пик на массе 72, предположительно такую массу может иметь изо-пентан, данный газ входит в состав модификатора (гидрофобизатор ГКЖ – 94).

Для систем активной виброизоляции важным для материала является его деформация под действием нагрузки, так же способность возвращаться в исходное состояние после ее снятия. Для исследования возможности деформирования эластомер был испытан на электродинамической испытательной системе ElectroPuls E1000. В результате эксперимента была получена зависимость нагрузки от удлинения образца [3]. Полученная зависимость линейно возрастает при равномерном растяжении образца.

Проведенное исследования показало, что испытуемый материал очень мягкий и быстро релаксирует при подаче нагрузки, нагрузка линейно расчет с удлинением образца, при растяжении полимера на 15 мм, нагрузка составила 1,57 Н.

В дальнейшем планируется исследовать поведение полимера при сжатии, а также изменение механических свойств МРЭ после его обзгаживания.

Литература

- Boczkowska A/ Microstructure and properties of Magnetorheological Elastomers/ Awietjan S.// Advanced Elastomers – Technology. Properties and Application. - 2012.-c.1-35.

- A review of magnetorheological elastomers:properties and applications./[ Rozaina Ismail и др].-12с.

- ГОСТ Р 56785-2015. Композиты полимерные. Метод испытания на растяжение плоских образцов. – Москва: Стандартинформ, 2016. – 7с.