Исследование свойств диэлектрического эластомера.

Ротарь А.П., Иванова Д.А., Павлюк С.Ю.

Студент

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Машиностроительные технологии», Москва, Россия

E-mail : Anastasia.rotari15@gmail.com

Диэлектрические эластомеры (ДЭ) являются одними из наиболее перспективных представителей электроактивных полимеров, так как они могут достигать больших деформаций и выдерживать высокие значения напряжений. Основными компонентами ДЭ являются: эластомерная матрица и наполнитель в виде диэлектрического порошка. Когда электрическое напряжение - в диапазоне нескольких киловольт, подается на два проводящих электрода, диэлектрический слой будет сжиматься по мере того, как по-разному поляризованные электроды притягиваются друг к другу. Кроме того, электрострикция, происходящая в диэлектрической среде, способствует общей деформации ДЭ. [1]

На основе данных, полученных в ходе анализа влияния материалов, входящих в состав ДЭ, на его свойства было решено использовать в качестве матрицы силиконовый каучук, так как он обладает наилучшей совокупностью свойств, предъявляемых к материалу матрицы: высокой электрической прочностью (от 50 до 350 кВ/мм), высоким значением модуля упругости (до 10 Мпа), хорошей диэлектрической проницаемостью (2-5) и широким диапазоном рабочих температур (от -100 до 200°С). [2]

Для улучшения диэлектрических свойств используются наполнители, который способны улучшить диэлектрические характеристики эластомеров в несколько раз, такие как пьезоэлектрические или высокодиэлектрические керамические порошки. В качестве наполнителя был использован порошок титаната бария и порошок кварца. Чтобы обеспечить достаточную эластичность ДЭ было решено использовать соотношение материал наполнителя к материалу матрицы 1:4. [2]

Благодаря сотрудничеству с ГНИИХТЭОС по предложенным рекомендациям был изготовлен ДЭ с наполнителями в виде кварца и титаната бария. Для изучения свойств актюатора на основе ДЭ с разными составами в лабораторных условиях была реализована конструкция актуатор - «конденсатор», которая представляет собой диэлектрический эластомер, заключенный между двумя жесткими металлическими электродами, позволяющая исследовать деформацию ДЭ при различных значениях напряжения.

В ходе эксперимента к электродам прикладывалось напряжение в диапазоне от 50 до 2300 В. Датчиком снималась серия измерений количеством 500 шт. На основе данных, полученных в ходе эксперимента были построены графики перемещений в зависимости от прикладываемого напряжения. Было выявлено, что максимальное перемещение на максимальном напряжении актуатора на основе ДЭ с титанатом бария составляет 295 мкм, а максимальное перемещение на максимальном напряжении актуатора на основе ДЭ с кварцем составляет 242 мкм.

Таким образом можно судить о высокой эффективности актюаторов на основе ДЭ, а также о возможности их использования как для активной, так и для пассивной виброизоляции, которая будет обеспечиваться благодаря упругим свойствам ДЭ. В дальнейшем планируется создать многослойный ДЭ и изучить его свойства и диапазон перемещения.

Литература

- Bauer S. Dielectric Elastomers Encyclopedia of Polymeric Nanomaterials  Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014 – 9p. DOI 10.1007/978-3-642-36199-9_289-1

- Brochu P., Pei Q. Dielectric Elastomers for Actuators and Artificial Muscles  In L. Rasmussen  Electroactivity in Polymeric Materials Springer Sciens+Business Media New York,  2012 -56c. DOI 10.1007/978-1-4614-0878-9_1