Синтез фотонных кристаллов путем анодирования алюминия в фосфорной кислоте

Павлов С.Н., Кушнир С.Е., Напольский К.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sergpavlovn@mail.ru

Анодный оксид алюминия (АОА) – пористый материал, получаемый в ходе электрохимического окисления алюминия в растворах кислот. Известно, что структура и пористость плёнок АОА зависят от условий анодирования, и это позволяет создавать структуры с периодически изменяющейся пористостью вдоль нормали к поверхности. Диаметр пор в АОА меньше длины волны видимого света, поэтому его эффективный показатель преломления зависит от пористости, а плёнки АОА с периодически изменяющейся пористостью вдоль нормали к поверхности представляют собой одномерные фотонные кристаллы (ФК), применяемые в качестве светофильтров и сенсоров.

В литературе описано получение одномерных ФК путём анодирования в растворах серной, щавелевой и селеновой кислот. Диаметр пор в таких материалах варьируется по толщине плёнки, а минимальный диаметр не превышает 50 нм, что может ограничивать круг анализируемых веществ при использовании ФК в качестве сенсоров. Увеличить диаметр пор можно при анодировании в фосфорной кислоте. Поэтому получение одномерных ФК в фосфорной кислоте является актуальной задачей. Недавно был разработан новый режим анодирования c модуляцией напряжения в зависимости от плотности заряда анодирования [1], позволяющий с высокой точностью контролировать морфологию пористой структуры оксидов вентильных металлов по толщине плёнки.

Целью работы является получение одномерных ФК путём анодирования алюминия в растворе фосфорной кислоты.

В ходе работы путём анодирования в 0,1 М H3PO4 при температуре 0°С при напряжении 190 В получены пористые плёнки АОА. Определены их толщины и эффективные показатели преломления путём анализа положения осцилляций Фабри-Перо на спектрах отражения при различных углах падения [2]. Эффективный показатель преломления плёнок уменьшается с ростом времени выдержки образца в электролите от 1,55 до 1,48. Скорость растворения стенок пор АОА при 0°С составляет 1,9 нм/ч.

Впервые анодированием в растворе фосфорной кислоты были синтезированы одномерные ФК. Положение фотонной запрещённой зоны лежит в диапазоне длин волн 904 – 1216 нм. Напряжение анодирования изменяли по синусоиде в интервале 160 – 200 В с периодом 0,52 – 0,73 Кл/см2. Следует отметить, что при модуляции напряжения в диапазоне 160 – 200 В происходит изменение диаметра пор, а не их ветвление, как это наблюдается, например, в растворах серной и селеновой кислот. Поэтому такие материалы могут использоваться в качестве темплатов с модулированным диаметром для синтеза нанонитей с формой отличной от цилиндрической. Такие нанонити представляют фундаментальный интерес в области магнетизма и оптики.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-3127.2018.3 (соглашение № 075-02-2018-823).

Литература

[1]	N.A. Sapoletova, S.E. Kushnir, K.S. Napolskii, Anodic titanium oxide photonic crystals prepared by novel cyclic anodizing with voltage versus charge modulation, Electrochemistry Communications. 91 (2018) 5–9. doi:10.1016/j.elecom.2018.04.018.

[2]	S.E. Kushnir, K.S. Napolskii, Thickness-dependent iridescence of one-dimensional photonic crystals based on anodic alumina, Materials & Design. 144 (2018) 140–150. doi:10.1016/j.matdes.2018.02.012.