Двойные сульфаты лития и редкоземельных элементов (Sm – Tb): синтез, люминесцентные и сцинтилляционные характеристики

Жарова А.А.

Студент, младший научный сотрудник

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

Федеральное государственное унитарное предприятие «Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: a.zharova.muctr@gmail.com

Первые сведения о двойных сульфатах РЗЭ со щелочными металлами, относятся к началу позапрошлого века [1]. Двойные сульфаты лития и РЗЭ состава LiLn(SO4)2, где Ln – редкоземельный элемент, представляют собой класс соединений потенциально интересных для применения в качестве люминесцентных материалов, так же они позволяют сочетать в составе люминофора в качестве матричных элементов лития (в т.ч., 6Li) и гадолиния, что позволяет получить вещество, способное к люминесценции под воздействием потока нейтронов. Известные люминофоры на основе сульфатов включают сульфаты щелочноземельных элементов, активированные, главным образом, Ce3+ и Eu2+ [2], а люминесцентные характеристики двойных сульфатов исследованы значительно менее подробно.

Двойные сульфаты лития и РЗЭ составов LiLn(SO4)2 и LiGd0,95Ln0,05(SO4)2 (где Ln = Sm, Eu, Tb) получали методом твердофазного синтеза при температурах 700-800 °С в виде порошков. Пластинки композитных материалов с составами Li2SO4 (35,5%) - LiGd0,95Tb0,05(SO4)2 (64,5%) получали медленной кристаллизацией расплавов.

Анализ структуры, состава и морфологии полученных соединений проводили методами рентгеновской дифракции, ИК и КР спектроскопии, оптической и сканирующей электронной микроскопии. Так же были исследованы фотолюминесцентные и сцинтилляционные характеристики.

Полученные вещества обладают интенсивной фотолюминесценцией при возбуждении светом в УФ-диапазоне, со спектрами, характерными для использованных активаторов – Sm3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+. Установлено, что наиболее высокой относительной интенсивностью люминесценции обладает сульфат лития-тербия. Все исследуемые РЗЭ характеризуются временем затухания люминесценции порядка единиц миллисекунд.

Известно, что из использованных РЗЭ, Tb является наиболее распространенным активатором для получения сцинтилляционных материалов. Двойные сульфаты, излучательными центрами в которых являлся Tb3+, продемонстрировали сцинтилляционные свойства. Относительное значение световыхода композитного материала при возбуждении альфа-частицами (5,5 МэВ), измеренного с помощью бищелочного ФЭУ, составляет около 30% относительно световыхода Tb3+-активированного стекла [3], что дает абсолютное значение световыхода порядка 7-10*103 фот./МэВ.

Работа выполнена при поддержке Гранта Правительства Российской Федерации «мегагрант» (договор № 14.W03.31.0004 от 20.02.2017).

Литература

- Комиссарова Л.Н. Химия редких элементов. Соединения редкоземельных элементов. М., 1986.

- Weber M.J., Yen W.M. Inorganic phosphors: compositions, preparation and optical properties. CRC press, 2004.

- Tratsiak Y. et al. Scintillation efficiency of binary Li2O-2SiO2 glass doped with Ce3+ and Tb3+ ions // Journal of Alloys and Compounds. 2018. № 735. Р. 2219-2224.