Влияние нижнего электрода LNO на структуру тонких пленок PZT

Атанова А.В.

Аспирант

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E-mail: atanova.a@crys.ras.ru

Тонкие пленки цикроната-титаната свинца (Pb(ZrxTi1-x)O3, PZT) представляют особый интерес для создания элементов памяти ввиду их низкого рабочего напряжения и высокой скорости переключения [1-3]. Однако, низкие усталостные свойства классических пленочных структур с платиновыми электродами и необходимость повышения их рабочих характеристик требуют поиска новых материалов для проводящих слоев. Псевдокубическая перовскитная структура LaNiO3 (LNO) с близким параметром решетки к PZT в сочетании с высокими эксплуатационными свойствами делает LNO перспективным материалом для электродов подобных гетероструктур [2].

Известно, что строение нижних слоев (электродов) оказывает особое влияние на формирование верхних слоев гетероструктуры. В связи с этим, данная работа посвящена исследованию структуры слоев композиций PZT-LNO-Si и PZT-LNO-SiOх-Si, полученных методом химического осаждения из растворов.

Для формирования слоя LNO прекурсоры наносили на Si-подложки послойно (семь подслоев). После нанесения каждый подслой высушивали в ИК-излучении с последующим кристаллизационным отжигом при температуре T = 650 ˚С. Для формирования слоя PZT на слой LNO наносили восемь подслоев прекурсора, каждый подслой высушивали в ИК-излучении и в муфельной печи при температуре Т = 400 ˚С, после чего весь объем полученного PZT-слоя отжигали при температуре Т = 650 ˚С.

Исследования методами просвечивающей электронной микроскопии, просвечивающей растровой электронной микроскопии, электронной дифракции и энергодисперсионного анализа показали, что слой цирконата-титаната свинца в обеих композициях кристаллизуется гетерогенно с образованием перовскитной фазы. Поликристаллическая, пористая, хаотично ориентированная структура слоя LNO при этом способствует измельчению структуры PZT. Присутствие силикатного подслоя способствует уменьшению пористости на межфазной границе LNO-SiOx по сравнению с межфазной границей LNO-Si.  Значение остаточной поляризации достигает 27,4 мкКл/см2 для системы PZT-LNO-Si, при этом максимальное значение диэлектрической проницаемости равно 788. Для системы PZT-LNO-SiOх-Si остаточная поляризация и диэлектрическая проницаемость имеют значения 31,0 мкКл/см2 и 1019, соответственно.

Структурные исследования проведены на оборудовании ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

Литература

1. 	Seregin D. S., Baziruvikha A.-M., Kotova N. M., Vorotilov K. A., Delimova L. A., Zaitzeva N. V., Myakon’kikh A. V., Rudenko K. V., Lukichev V. F. Formation of PZT Structures on Silicon // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2018. V. 82. № 3. P. 341–345.

2. 	Miyazaki H., Goto T., Miwa Y., Ohno T., Suzuki H., Ota T., Takahashi M. Preparation and evaluation of LaNiO3 thin film electrode with chemical solution deposition // Journal of the European Ceramic Society. 2004. V. 24. № 6. P. 1005–1008.

3. Vorotilov K. A., Zhigalina O. M., Vasil’ev V. A., Sigov A. S. Specific features of the formation of the crystal structure of lead zirconate titanate in the Si-SiO2-Ti(TiO2)-Pt-Pb(Zrx Ti1− x) O3 systems // Physics of the Solid State. 2009. V.51. № 7. P. 1337–1340.