Исследование газочувствительных структур на основе ограненных наностержней оксида цинка

Ненашев Г.В., Бобков А.А.

Студент

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: virison95@gmail.com

В химической промышленности имеется спрос на газовые датчики в сфере различных применений: экологический мониторинг, анализ пищевых продуктов, медицинская диагностика и т.д. Использование наноматериалов в качестве функциональных материалов в таких применениях как газовые сенсоры открыли широкий диапазон возможностей для создания высокочувствительных, энергоэффективных, быстрых, портативных и простых в использовании газовых датчиков.

Оксид цинка является недорогим и химически стабильным материалом, что делает его перспективным в разработке газовых датчиков [1].

Существуют различные методы получения наноформ оксида цинка. Наиболее простым и широко масштабируемым методом, позволяющий эффективно управлять размерами наностержней оксида цинка является гидротермальный синтез [2-3]. Данный синтез относится к низкотемпературным методам и имеет низкую себестоимость, что позволяет использовать данный метод для массового производства наноструктур ZnO. Также данный метод позволяет получать материал с различной морфологией поверхности и легированием путем введения в ростовой раствор различных реагентов.

Целью настоящей работы является выращивание ограненных наностержней оксида цинка для получения газочувствительной структуры, работоспособной при комнатной температуре. Для этого, рост наностержней производился на подложке с предварительно созданным зародышевым слоем. В качестве зародышевого слоя использовался раствор ацетата цинка в изопропиловом спирте. Зародышевый слой наносился методом центрифугирования (3000 об/мин, 60 с). Полученные слои отжигались в течении 2 минут при температуре 350 °C.

Наностержни выращивались в растворе ацетата цинка, гексаметилентетрамина (HMTA) и цетилтриметиламмоний бромида (CTAB). Подложки с зародышевым слоем помещались в раствор и выдерживались в нем при температуре 85 °C в течения 1 часа. Далее, образцы с выращенными наностержнями были промыты в дистиллированной воде и высушены.

Морфология полученных сенсорных слоев исследовалась посредством растровой электронной микроскопии. Были исследованы газочувствительные свойства полученных образцов к изопропиловому спирту и ацетону. Получены временные зависимости изменения сопротивления при воздействии детектируемых газов.

Литература

- Bobkov A.A., Gorshanov V.I., Gas sensing properties of nanocomposites with ZnO nanowires // Journal of Physics Conference Series 1038(1):012047 · June 2018

- Лашкова Н. А. и др. Синтез наноструктур на основе оксида цинка для создания гетероструктурных фотовольтаических элементов //Физика и техника полупроводников. – 2016. – Т. 50. – №. 9. – С. 1276.

- Бобков А. А. и др. Наноструктурированные материалы на основе оксида цинка для гетероструктурных солнечных элементов //Физика и техника полупроводников. – 2015. – Т. 49. – №. 10. – С. 1402.