Получение и свойства пломбировочного материала на основе ПГА

Федченко А.А.

Студент

Сибирский Федеральный Университет

Фундаментальная и прикладная биология, Красноярск, Россия

E-mail: fedchenko24@mail.ru

В настоящее время остро стоит проблема повышения эффективности реконструктивного остеогенеза в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии [1]. Материалы, используемые в этих областях, должны обладать помимо биосовместимости такими свойствами как пористость, биоразрушаемость, способность заполнять различные дефекты [2]. Несмотря на широкое разнообразие современных материалов (металлы, керамики, коллаген), наибольшее предпочтение отдается полимерам биологического происхождения – полигидроксиалканоатам (ПГА). Так как данные полимеры обладают высокой механической прочностью, медленной биоразрушаемостью и высокой степенью биосовместимости.

Цель работы – получить и исследовать гранулы на основе ПГА разного состава, а также в композиции с полилактидом и PRP плазмой в культуре клеток МСК.

В работе были использованы гомогенный полимер 3-гидроксимасляной кислоты П(3ГБ) Мв (723 кДа), двухкомпонентный сополимер 3-гидроксибутирата и 3-гидроксивалерата П(3ГБ/3ГВ) с включением 3- гидоксивалерата 17 мол.% Мв (300 кДа) и полилактид (ПЛА). Были получены препараты PRP (Platelet Rich Plasma – обогащенная тромбоцитами плазма крови, жидкая форма препарата или суспензия). Полимерные гранулы получали техникой осаждения полимера из раствора с использованием порообразующего вещества (сахароза). У полученных гранул были исследованы влагопоглощение, суммарная пористость и микроструктура поверхности. Биосовместимость полученных изделий оценивали в культуре МСК крыс. Перед засевом клетками гранулы инкубировали в плазме крови в течение двух часов. Жизнеспособность клеток оценивали с помощью МТТ-теста и окрашивания DAPI.

Были сконструированы гранулы на основе П(3ГБ), П(3ГБ/3ГВ), ПЛА. Преимущественно гранулы имели правильную шарообразную форму с наличием пор, как на поверхности, так и внутри. Средний диаметр гранул на основе П(3ГБ) составил 2,36 мм с размером пор от 50 до 260 мкм, на основе П(3ГБ/3ГВ) – 2,39 мм с размером пор от 100 до 400 мкм, на основе ПЛА – 2,23 мм с размером пор от 100 до 500 мкм. По данным результатов влагопоглощения, установлено, что максимум  влагопоглощения зарегистрирован для  пористых гранул на основе П(3ГБ) – 55%, что скорее всего связано с разной структурой пор внутри гранулы. Максимальные показатели суммарной пористости также были зарегистрированы для гранул на основе П(3ГБ) и составили 1,23 см3/г. При этом самые низкие показатели были характерны для гранул на основе ПЛА (0,24 см3/г).

По результатам МТТ-теста, проведенного на 3 и 7 сутки, наибольшее количество клеток на крайнем сроке зарегистрировано на гранулах после обработки PRP плазмой, в частности на гранулах  из сополимера П3ГБ/ГВ (ОП 0,034). Достоверно меньшее количество клеток определялось на гранулах без обработки плазмой.

Окрашивание клеток DAPI проводилось на гранулах, проинкубированных в плазме крови. Клетки на гранулах разного состава были хорошо распластаны и прикреплены, что свидетельствует о поддержании адгезии разными типами ПГА и в композиции с полилактидом.

В ходе работы были получены гранулы разного химического состава: П(3ГБ), П(3ГБ/3ГВ) и ПЛА. Наиболее пригодными в качестве гранул признаны образцы из П(3ГБ/3ГВ), превосходящие по количеству клеток после обработки плазмой в результате МТТ-теста.

Литература.

1. Шумилова А.А. Потенциал биоразрушаемых полигидроксиалканоатов в качестве костнопластических материалов //  Сибирский Федеральный Университет.

2.Волова, Т. Г. Материалы для медицины, клеточной и тканевой инженерии: учебно-электронный курс //  Красноярск: ИПК СФУ. – 2009.