Фундаментальные оптические характеристики кристаллов Gd3Al2Ga3O12:Ce

Касимова В.М.

Аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт Новых Материалов и Нанотехнологий, Москва, Россия

E–mail: kasimovavalya@mail.ru

Актуальной задачей является поиск и разработка новых неорганических сцинтилляционных кристаллов, области применения которых довольно разнообразны [1, 2].

В настоящее время одним из таких функциональных материалов является синтезированный и выращенный в 2011 году кристалл Gd3Al2Ga3O12:Се (GGAG:Се) [3]. Наиболее перспективной областью применения для GAGG:Ce является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Кристалл находит применение в других областях в силу своих уникальных свойств [4, 5]. GAGG:Ce является негигроскопичным, химически стабильным материалом с высокой плотностью (6,63 г/см3), обладающим наиболее высоким световыходом среди кислород содержащих сцинтилляторов (40 – 60) × 103 фотон/МэВ, высокой радиационной стойкостью, прозрачностью к собственному излучению [5].

Немаловажной фундаментальной характеристикой кристалла являются его оптические свойства и в том числе в зависимости от послеростовых обработок. В работе исследовались кристаллы GAGG:Ce, выращенные методом Чохральского в компании ОАО «Фомос-Материалс». Спектрофотометрическими методами исследованы оптические характеристики: спектральные зависимости коэффициентов пропускания и отражения, показателя поглощения, коэффициентов экстинкции и дисперсионные зависимости показателей преломления.

Спектральные зависимости пропускания GAGG:Ce являются немонотонными с характерными полосами поглощения с максимумами λ ≈ 440 нм, λ ≈ 340 нм,                     λ ≈ (300 – 310) нм, λ ≈ 270 нм, λ ≈ 230 нм. Установлено, что порядок величины коэффициента экстинкции GAGG:Ce κ = (10-6 – 10-4).

Дисперсионные зависимости показателей преломления n(λ) получены двумя спектрофотометрическими методами: по измеренным углам Брюстера (φБ) и по коэффициенту отражения при малом угле падения света, близком к нормальному (R0). Значения  показателей преломления n хорошо согласуются между собой.

Образцы GAGG:Ce были подвергнуты изотермическим отжигам. Приведены результаты исследований влияния изотермических отжигов при температурах 12500С и 10000С в атмосферах кислорода и вакуума на вышеупомянутые оптические параметры.

Литература

- Шендрик Р.Ю. Методы экспериментальной физики конденсированного состояния. Введение в физику сцинтилляторов. Иркутск, 2013.

- Lecoq P. Development of new scintillators for medical applications // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. 2016. V. 809. P. 130-139.

- Kamada K., Yanagida T., Endo T. et al. 2-inch size single crystal growth and scintillation properties of new scintillator Ce:Gd3Al2Ga3O12 // IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC). 2011. P. 1927-1929.

- Yamamoto S., Ogata Y.  A compact and high efficiency GAGG well counter for radiocesium concentration measurements // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. 2014. V. 753. P. 19-23.

- Alenkov V., Buzanov O., Dosovitskiy G. et al. Irradiation studies of a multi-doped Gd3Al2Ga3O12 scintillator // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. 2019.  V. 916. P. 226-229.