Эффекты ультразвукового воздействия на свойства макрочастиц TiO2 в матрице полимера

Нечаев Е.Г. 1,3, Садовников А.А. 1, Бойцова О.В. 1,2

1Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова РАН

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ФНМ

3Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, НПМ

E-mail: egornechaew@mail.ru

Использование высокоориентированных неорганических материалов в различных сферах, таких как катализ, энергетика, оптика, медицина и т.д., говорит о больших перспективах практического применения мезокристаллов и порождает интерес к их дальнейшему последовательному изучению.

В данной работе получены мезокристаллы диоксида титана путём ступенчатого синтеза с использованием в качестве темплатирующей матрицы полимеров линейного строения (PEG-400, PPG-400, BrijC10). Содержание полимера в исходной смеси подобрано экспериментально с целью увеличения качества и количества полученных макрочастиц, состоящих из наночастиц диоксида титана в полимерной оболочке. Все образцы были подвержены термообработке при 450˚С в течение 2 часов в присутствии ванадата аммония для введения в диоксид титана от 1 до 3% ванадий-содержащих примесей с целью повышения фотоактивности.

Полученные образцы охарактеризованы с помощью методов сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Каждый образец подвергся деструкции под действием ультразвука при одинаковых условиях (частота 35кГц; время – 20 минут). В ходе работы были зафиксированы значения площади адсорбирующей поверхности и фотоактивность каждого из образцов до и после воздействия УЗ.

В ходе анализа полученных результатов установлены зависимости влияния ультразвуковой деструкции и добавления различных количеств ванадия на фотокаталитические свойства мезокристаллов TiO2. Наибольшую активность проявляют порошки, полученные в матрице BrijC10 после воздействия УЗ.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 18-73-10212